Влияние sp1-связей на удельное сопротивление углеродных плёнок, полученных методом ионно-плазменного синтеза

Завидовский И.А*., Стрелецкий О.А.**

*Студент, **к. ф.-м. н., с. н. с. кафедры физической электроники

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: ilyazavid@yandex.ru

Методом ионно-плазменного импульсно-дугового распыления графита в атмосфере смеси газов аргона и метана были получены углеродные пленки. Удельное электросопротивление образцов значительно увеличивалось при возрастании доли метана в составе рабочего газа камеры с 0 до 52%.

рис.1. Зависимость удельного сопротивления от относительной концентрации метана в камере

По результатам спектроскопии комбинационного рассеяния света было показано увеличение интенсивности линии вблизи 2040 см-1, соответствующей колебанию длинных углеродных цепочек с sp1-гибридизацией, с ростом концентрации метана в рабочем объеме. Удельное сопротивление структур, получаемых с помощью CVD- метода, определяется относительным содержанием sp2 и sp3-фаз [1]. В нашем случае данное соотношение остается постоянным и, следовательно, удельное сопротивление определяется изменением sp1 фазы, а не отношением sp2/sp3.

В спектрах комбинационного рассеяния света на исследуемых образцах наблюдалась серия квазипериодических максимумов, лежащих в диапазоне от 1900 до 3200 см-1. Было показано, что данная особенность связана не с колебаниями цепочек различных длин, приводящими к появлению характерных линий в спектрах карбиноподобных структур [2, 3, 4], а с фононными повторениями  ̶  коллективным процессом рассеяния налетающего фотона на колебаниях цепочек, сопровождающимся испусканием одного или нескольких фононов. Особенности квазипериодичности данных линий позволили сделать предположение о наличии дефектов в углеродных цепочках [5]

Рис.2. Энергетический спектр фононных повторений линии, соответствующей колебанию sp1-гибридизованных цепочек

Литература

- R.D.Mansano, M. Massi, P.Verdonck, P.M. Nogueira. Effects of the methane content on the characteristics of diamond like carbon films produced by sputtering. Superficies y Vacío 9, 111-114, Diciembre 1999

- A. Milani, A. Lucotti, V. Russo, M. Tommasini, F. Cataldo, A. Li Bassi, and C. S. Casari. Charge transfer and vibrational structure of sp-hybridized carbon atomic wires probed by surface enhanced Raman spectroscopy. J. Phys. Chem. C 2011, 115, 12836–12843

- A. Lucotti, M. Tommasini, M. Del Zoppo et. al. Raman and SERS investigation of isolated sp carbon chains. Chemical Physics Letters 417 (2006) 78–82

- L. Shi, P. Rohringer, K. Suenaga, Y. Niimi, J. Kotakoski, J.C. Meyer, et al. Confined linear carbon chains as a route to bulk carbine. Nat. Mater. 15(2016), http://dx.doi.org/10.1038/nmat4617 (Published online)

- A. T. Collins, G Davies, H Kanda and G S Woods. Spectroscopic studies of carbon-13 synthetic diamond. J. Phys. C: Solid State Phys. 21 (1988) 1363-1376