Фотоэлектрические и оптические свойства нанокомпозитов P3HT/nc-Si

Ганеев А.Ш., Перченко Е.М.

Студенты, Физический Факультет, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Москва, Россия

E–mail: azamat.ganeev@gmail.com

Полимерные материалы представляют значительный интерес, поскольку имеют довольно низкую стоимость, а также обладают уникальными свойствами, что делает их перспективными для использования в оптоэлектронике. Одним из способов варьирования параметров полимерных материалов является введение в них неорганических наночастиц, в частности, наночастиц кремния (nc-Si). В то же время, электронные процессы, определяющие фотоэлектрические и оптические характеристики таких нанокомпозитных материалов, изучены в недостаточной степени. В данной работе проведены исследования вольтамперных характеристик при освещении и спектральных зависимостей фотолюминесценции нанокомпозитов, представляющих собой полимер P3HT с внедренными в него кремниевыми нанокристаллами (P3HT/nc-Si).

Нанокомпозиты P3HT/nc-Si были получены методом полива из раствора, который содержал кремниевые наночастицы и полимер P3HT. Кремниевые наночастицы были получены двумя методами: методом электрохимического травления и методом лазерной абляции. Для сравнения были приготовлены аналогичным способом плёнки P3HT без кремниевых наночастиц. Измерение вольтамперных характеристик осуществлялось при освещении в условиях АМ1,5. Для исследования спектральных зависимостей фотолюминесценций использовался флуорисцентный спектрометр PerkinElmer LS-55.

В ходе исследования было обнаружено, что добавление наночастиц кардинальным образом изменяет вид вольтамперных характеристик, делая их выпрямляющими. Было установлено, что полученные нанокомпозиты P3HT/nc-Si могут работать, как солнечные фотопреобразователи. Обнаружено, что введение кремниевых наночастиц в полимер P3HT приводит к возникновению новых пиков в спектрах фотолюминесценции. По данным пикам можно судить о размерах введенных кремниевых наночастиц.