Структурные исследования тонких пленок полученных методом ВЧ магнетронного распыления мишени на основе полидиацетилена.

Генералов Ю.В.*, Стрелецкий О.А.**

Студент*, к. ф. м. н. с. н. с. кафедры физической электроники**

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail:general-ol@bk.ru

Данная работа посвящена исследованию структурных свойств тонких (до 500 А) углеродных пленок полученных методом высокочастотного магнетронного распыления мишени из монокристаллического полидиацетилена (ПДА).

Пленки полидиацителена являются перспективным объектом для исследования в физике и химии, так как они могу функционировать как температурные, химические, механические и биологические сенсоры, а также обладают сильной оптической, механической, электрофизической анизотропией. Связанно это с проявлением таких уникальных свойств, как термохромиз, сольватохромизм, пьезохромизм и биохромизм. Так же они могу использоваться в приборах сверхбыстрой оптической обработки, при создании фотонных кристаллов [1,2].

ПДА состоят из одинаково ориентированных квази-одномерных полимерных цепей, состоящих из сопряженных ,  и  связей. Такая структура формируется при фото-полимеризации фрагментов диацетиленов (). Уникальность такой реакции в том, что она протекает только в твердой фазе [1].

Профиль образца

Рис.1. Спектроскопия КРС: 1 – исходная мишень; 2 – напыленный образец

Для получения тонких покрытий был применен метод высокочастотного магнетронного распыления мишени из монокристаллов полидиацетилена. Данный метод позволяет получать покрытия равномерной толщины по всей площади с хорошей адгезией. Напыление пленок производилось в высоковакуумной камере в атмосфере инертного газа аргона при остаточном давлении 5 10-4 Торр.  Структура полученных пленок исследовалась при помощи методов комбинационного рассеяния света (КРС) и инфракрасной (ИК) спектроскопий, а также просвечивающей электронной микроскопии. На рис.1. представлен спектр КРС напыленного образца (2) и исходной мишени (1). Основные линии мишени проявляются на спектре напыленного образца, что свидетельствует о присутствии в материале образца структурных особенностей характерных для монокристалла ПДА.

Исследование структуры образцов показало, что углеродные пленки представляют собой аморфную углеродную матрицу с внедренными внутри нее включения нанометровых размеров, содержащие в себе структуру исходно распыляемого материала (монокристалла ПДА). При высоких мощностях распыления (свыше 100 Вт) структура напыляемых пленок начинает графитизироваться.

Литература

- Alexander N.Shchegolikhin, Olga L.Lazareva. NIR-FT Raman image of solid-state polymerization of PTS diacetylene. Biomolecular Spectroscopy Volume 53, Issue 1, January 1997, Pages 67-79

- A. Patlolla, Q. Wang, A. Frenkel, J. Zunino III, D. Skelton, Z. Iqbal, “Studies of the blue to red phase transition in polydiacetylene nanocomosites and blends,” Materials Research Society Proceedings, Vol. 1190, (2009).