Дизайн и изготовление решёток для оптической связи с интегральным оптическим чипом из нитрида кремния

Дорофеев А.А.1Сайгин М.Ю.2, Божьев И.В.1, Дьяконов И.В.2, Преснов Д.Е.1,3, Крупенин В.А.1

Студент

- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра полупроводников, лаборатория «Криоэлектроника», Москва, Россия

- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра квантовой электроники, Москва, Россия

- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Москва, Россия

E-mail: aa.dorofeev@physics.msu.ru

В последнее годы повышенное внимание исследователей уделяется технологиям создания оптических интегральных чипов, которые позволяют создавать компактные схемы. Особый интерес представляют КМОП-совместимые волноводные структуры, т.к. для них возможна интеграция оптических и электронных схем [1,2]. Особый интерес к интегрально-оптическим схемам обусловлен потенциалом масштабирования, что, в свою очередь, находит применение в разработках оптических вычислителей, в том числе квантовых [3].

В данной работе, авторами проведен расчет геометрических параметров волновода и вводной решетки для введения и выведения излучения на длине волны 808 нм, получена оценка эффективности рассчитанных систем. Основными параметрами решёток, которые определяют эффективность заведения и вывода излучения, являются их период и фактор заполнения [4]. Остальные параметры также влияют на эффективность, но в меньшей степени и их можно оптимизировать в процессе эксперимента. Расчёт параметров решёток для заведения и выведения излучения проводился в программном пакете Lumerical FDTD. Вначале проводилась оценка периода решётки при заданном факторе заполнения. Для уточнения наиболее оптимальных параметров решётки проводилась численная оптимизации в диапазоне около оценочных значений с помощью программных средств пакета Lumerical.

При моделировании вводных решеток и волноводы, интерес представлял диапазон длин волн в районе 800 нм, для которого существуют источники одиночных фотонов. Поэтому, в качестве материала для изготовления структур был выбран нитрид кремния (Si3N4), который имеет окно прозрачности для длин волн менее 1.1 мкм, вместо традиционного для интегральной фотоники кремния, который не прозрачен в этом диапазоне длин волн.

Разработанный авторами метод изготовления оптических волноводов из нитрида кремния включает в себя стандартные для технологии полупроводниковой фотоники этапы [5]. На кремниевую пластину с диэлектрическими слоями (Si+SiO2+Si3N4) наносился резист PMMA, в слое которого методом электронно-лучевой литографии формировались структуры волноводов. Засвеченные участки резиста удалялись при проявлении и на поверхность образца напылялся слой алюминия (30 нм), играющий роль маски. После напыления алюминия остатки резиста удалялись в процессе «взрыва». С помощью реактивно ионного травления во фторсодержащей плазме рисунок структуры переносился в слой нитрида кремния, а остатки маски удалялись в слабом растворе KOH. На финальном этапе с целью планаризации поверхности, структура методом магнетронного напыления покрывалась слоем оксида кремния толщиной ~ 2 мкм.

В процессе разработки метода изготовления оптических волноводов из нитрида кремния авторы столкнулись с рядом проблем, связанных с процессом электронно-лучевой литографии. Одна из них заключалась в «эффекте близости», возникающем при экспонировании вводных решеток: фактор заполнения формируемых решеток уменьшался по мере отдаления от центра к краям решетки. Для компенсации этого эффекта были добавлены дополнительные экспонируемые области по краям решетки которые затем удалялись.

Авторами разработан метод получения оптических волноводов высотой 400 нм и шириной 0.4 мкм, 2 мкм и 4 мкм с вводными решетками из нитрида кремния, расположенных на подложке из оксида кремния. Для волноводов варьировались как ширина так и радиус изгиба: 5 мкм, 10 мкм, 15 мкм и 20 мкм. Были изготовлены структуры с двумя видами вводных решеток: первые рассчитанные под ввод света под углом 10 имели период решетки 934 нм и фактор заполнения 0.686, рассчитанная эффективность введения излучения данных решеток составила 5-6%. Вторые вводные решетки были рассчитаны под ввод света под углом 90 имели период 504 нм и фактор заполнения 0.51 рассчитанная эффективность в для этого случая составила ~ 20%.

В работе использовалось оборудование Учебно-методического центра литографии и микроскопии МГУ имени М.В. Ломоносова.

Литература

- Ying Huang,* Junfeng Song, Xianshu Luo, Tsung-Yang Liow, and Guo-Qiang Lo. CMOS compatible monolithic multi-layer Si3N4- on-SOI platform for low-loss high performance silicon photonics dense integration. Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 21859-21865, (2014), https://doi.org/10.1364/OE.22.021859

- Inna Krasnokutska,1, ∗ Jean-Luc J. Tambasco,1, ∗ Xijun Li,1 and Alberto Peruzzo1. Ultra-low loss photonic circuits in Lithium Niobate On Insulator. Optics Express Vol. 26, Issue 2,,pp. 897-904,(2018),•https://doi.org/10.1364/OE.26.000897

- Pieter Kok,W. J. Munro, Kae Nemoto,T. C. Ralph, Jonathan P. Dowling, G. J. Milburn. Linear optical quantum computing with photonic qubits. REVIEWS OF MODERN PHYSICS, VOLUME 79, JANUARY–MARCH 2007, DOI: 10.1103/RevModPhys.79.135

- LUKAS CHROSTOWSKI. Silicon Photonics Design. University of British Columbia MICHAEL HOCHBERG Coriant Advanced Technology Group

- A. Z. Subramanian, P. Neutens, A. Dhakal, R. Jansen, T. Claes, X. Rottenberg, F. Peyskens, S. Selvaraja, Member, IEEE, P. Helin, B. Du Bois, K. Leyssens, S. Severi, P. Deshpande, R. Baets, Fellow, IEEE, P. Van Dorpe. Low-Loss Singlemode PECVD Silicon Nitride Photonic Wire Waveguides for 532–900 nm Wavelength Window Fabricated Within a CMOS Pilot Line. IEEE Photonics Journal 5(6):2202809 · December 2013 with 126 Reads, DOI: 10.1109/JPHOT.2013.2292698