Улучшение свойств композита на основе серы и углеродных материалов с помощью модифицированных углеродных нанотрубок для литий-серных аккумуляторов

Мележенко Д.Е1., Капитанова О.О.2, Рокосовина В.В.3, Миронович К.В.4, Кривченко В.А.5

1,3Студент

4Аспирант

2Младший научный сотрудник

5Старший научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

1,4,5физический факультет, 3химический факультет, 2факультет науки материалов  Москва, Россия

E-mail: dmelezhenko2301@gmail.com

Сера рассматривается как катодный материал с экстремально высокой удельной емкостью (~1700 мАч/г). Замена традиционных тяжелых катодных материалов на легкую серу позволяет значительно увеличить удельную энергию в ячейке. Основными факторами, препятствующими коммерческой реализации литий-серных аккумуляторов, являются наличие побочных реакций, протекающих на катоде в процессе разряда/заряда и связанных с образованием полисульфидов лития. Растворимость полисульфидов в электролите приводит к образованию т.н. полисульфидного «шаттла» в объеме аккумулятора, что крайне негативно сказывается на ресурсе его работы. Так, инкапсуляция частиц серы в  матрицу на основе оксида графена (ОГ) позволила существенно подавить полисульфидный «шаттл» повысить утилизацию серы[1]. Кроме того, как сера, так и продукт ее восстановления Li2S, являются диэлектриками. Это требует внедрения в катод проводящих добавок.  В связи с этим сегодня большое внимание уделяется созданием и исследованием физико-химических свойств новых композиционных электродных материалов на основе хорошо проводящей матрицы из графена и его производных (восстановленного оксида графена, углеродных нанотрубок и т.д.).

В данной работе было показано, что использование в качестве проводящей добавки модифицированных окисленных углеродных нанотрубок (ОУНТ) позволило существенно повысить кинетику электрохимических процессов в композите содержащем серу и ОГ по сравнению с использованием исходных УНТ. Важно отметить, что благодаря наличию кислородных групп энергия взаимодействия ОГ с ОУНТ существенно увеличивается. УНТ были окислены в среде концентрированных H2SO 4 и H3PO 4 в присутствии KMnO4. Далее проводилось восстановление полученных образцов с помощью гидротермальной обработки при нагревании до 180°С в течение 1 и 4 ч. После чего проводились электрохимические тесты катодов созданных на основе исходного композита (сера в матрице ОГ) и нанотрубок (образец УНТ), восстановленных ОУНТ в течении 4 часов (ОУНТ(4ч)) и восстановленных ОУНТ в течении 1 часа (ОУНТ(1ч)). Результаты циклирования показали следующее: несмотря на то, что электропроводность нанотрубок после химической модификации (окисления) уменьшилась на 4-5 порядков в зависимости от восстановительной обработки, значение удельной емкости серного катода с ОУНТ в более чем 2 раза превышала значение емкости композита с использованием не модифицированных УНТ (Рисунок 1).  Мы предполагаем, что наличие кислородных групп и дефектов в процессе окисления нанотрубок способствует более эффективному контакту проводящей добавки с серосодержащим композитом, что приводит к эффективному переносу заряда к материалу катода.

Рис.1. График зависимости удельной ёмкости (пересчитанной на массу серы в композите) от номера цикла для композитов с различной проводящей добавкой

Литература

- Hailiang Wang, Yuan Yang, Yongye Liang, Joshua Tucker Robinson, Yanguang Li, Ariel Jackson, Yi Cui, Hongjie Dai. Graphene-Wrapped Sulfur Particles as a Rechargeable Lithium Sulfur Battery Cathode Material with High Capacity and Cycling Stability // Nano Lett., 2011, 11 (7),  2644–2647.