Синтез двумерного MoS2 методом CVD и исследование его спектров комбинационного рассеяния света  
Захаркина Е.И., Семенова А.А., Боякинов Е.Ф., Смагулова С.А.

Студент
Северо-восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, 
физико-технический институт, Якутск, Россия
E–mail: evdokiya_21@mail.ru

Дихалькогениды переходных металлов открывают перед исследователями большое разнообразие оптических, электрофизических и механических свойств. Сегодня одним из наиболее активно исследуемых дихалькогенидов является дисульфид молибдена (MoS2). Многослойный MoS2 является полупроводником с непрямой запрещенной зоной, ширина которой 1.2 эВ. Однако, наиболее интересные свойства проявляются при исследовании однослойного MoS2, который является прямозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны, равной 1.8 эВ [1]. Данные факты говорят о том, что достижения в этой области открывают новые возможности в создании новых нано- и оптоэлектронных приборов.

Целью настоящей работы является получение двумерного MoS2 методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) и исследование его спектров комбинационного рассеяния света.

В данной работе был проведен синтез двумерного MoS2 методом CVD на поверхность SiO2 в трехзонной трубчатой печи Nabertherm 80/750/RS. В качестве инертной среды во время осаждения был использован аргон. Для контролируемого синтеза были подобраны параметры: температура, время, давление, скорость подачи газа и концентрации исходных прекурсоров (MoO3, S).

Проведенные измерения показали рост доменов MoS2 в виде треугольников с латеральными размерами до 80 мкм. С помощью анализа спектров комбинационного рассеяния света получили информации о количестве атомных слоев и качестве структуры выращенного дисульфида молибдена. Для однослойного MoS2 разница частот между рамановскими пиками равнялась 19 cm-1, для двухслойного 21 cm-1 и многослойного 25 cm-1. Получены вольт-амперные характеристики выращенного материала, на основании которого мы подтверждаем, что полученный материал является полупроводником.

Δv = 18,9 см-1

387,3

406,2

Рис.2. Спектры комбинационного рассеяния света однослойного MoS2

Рис.1. Домены MoS2 на оптическом микроскопе

1. S.L. Wong, H. Liu, D. Chi// Pcrysgrow. V. 62(3), 2016, P. 9-28

Работа проведена в рамках госзадания МОН РФ «Ведущие исследователи на постоянной основе» №16.6824.2017/6.7