Влияние гамма-облучения на свойства нанопористого кремния: роль кислорода в изменении его свойств

Елистратова М.А.1, Сресели О.М2

Аспирант

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций, Санкт-Петербург, Россия

2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт Петербург, Россия

E–mail: elistratovamari@yandex.ru

В последнее время пористый кремний (por-Si) активно используется в электронике и оптоэлектронике, как материал для создания приборов, которые находят применение в военной, космической технике и атомной энергетике, где требуется высокая радиационная стабильность [1]. Известно, что под воздействием жесткого ионизирующего излучения в кремниевых структурах возникают дефекты, которые могут приводить к частичному или полному отказу аппаратуры. Между тем требования по радиационной стабильности не выполняются в виду недостаточной изученности влияния облучения на кремниевые структуры. В данной работе исследовано влияние гамма-излучения на свойства нанопористого кремния (por-Si), обладающего видимой фотолюминесценцией (ФЛ). Ключевой момент работы - определение роли кислорода во взаимодействии por-Si с гамма-излучением.

исследования спектров пропускания образцов в инфракрасной области (2.5 - 25 мкм) показали, что облучение сопровождается окислительными процессами на поверхности por-Si, особенно интенсивными при облучении в атмосфере кислорода или воздуха. Это обусловлено образованием точечных дефектов в образцах и их последующем взаимодействии с кислородом. Наблюдалось также ослабление водородных связей и замещение водородной пассивации поверхности на кислородную.

интереснее и разнообразнее результаты влияния гамма-облучения на изменения спектров ФЛ. Для всех образцов характерно появление коротковолновой полосы люминесценции (400-500 нм), обусловленной излучательными дефектами на границе раздела SiO2 – por-Si. Эта полоса служит индикатором степени окисления поверхности por-Si. спектры ФЛ сдвигаются после облучения в длинноволновую область, что вызвано разрушением мелких кристаллитов при возникновении точечных дефектов и, соответственно, сдвигом распределения кристаллитов по размерам в сторону больших величин. В присутствии кислорода возможно и окисление кристаллитов до полного их исчезновения. Изменения спектров ФЛ продолжается после прекращения облучения в течение многих дней. Длительность этого периода зависит от полученной дозы.

Было также показано, что помимо общих тенденций влияния гамма-облучения на свойства por-Si, на природу происходящих процессов влияют: условия проведения эксперимента, энергия кванта источника и многие другие факторы, которые в совокупности могут приводить и к снижению ФЛ, и к росту ее, и тому и другому по очереди в процессе хранения на воздухе. Это необходимо учитывать при конструировании приборов, в том числе и на стадии лабораторных испытаний.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-00126.

[1]	А. И. Белоус, В. А.Солодуха, С. В. Шведов. Космическая электроника (М: Техносфера, 2015) гл. 9.