Модификация оптических и электрофизических свойств CVD графена

Рыбин М. Г.1, Исламова В. Р.2, Образцова Е. Д.3

1научный сотрудник, 2аспирант, 3заведующий лабораторией

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

E–mail: rybmaxim@gmail.com

В данной работе рассмотрена методология синтеза CVD графена, его переноса на произвольную подложку, а также легирование примесными соединениями, такими как ферроцен (Fe(C5H5)2), кобальтоцен (Co(C5H5)2), хлорное железо (FeCl3) и хлорид меди I (CuCl) с целью понижения поверхностного сопротивления графена при сохранении прозрачности его поверхности, а также с целью обогащения его носителями дырочной или электронной проводимости и модификации его работы выхода. Описаны основополагающие принципы методов исследования графена до и после легирования, такие как четырёхконтактный метод измерения сопротивления, спектроскопия комбинационного рассеяния света и спектроскопия оптического поглощения.

***

Данная работа на примере ряда примесных соединений позволила развить и отработать весь цикл основных этапов эксперимента по производству графена и модификации его свойств: специфику приготовления образцов, получение экспериментальных данных, сравнительный анализ примесных соединений [1, 2, 3].

В ходе работы были проведены эксперименты по функционализации CVD-графена с помощью неразрушающего метода газофазного осаждения веществ при температуре близкой к температуре кипения вещества.

Функционализация графена с помощью Fe(C5H5)2 и Co(C5H5)2 привело к возрастанию поверхностного сопротивления образцов более чем в 1.5 раза; в то время, как при фукционализации графена CuCl поверхностное сопротивление падало в 2,4 раза, при функционализации графена с помощью FeCl3 поверхностное электросопротивление уменьшалось в 3 раза.

При измерениях электронных свойств графена, функционализированного различными примесями, было показано изменение электронной структуры исходного графена, а именно сдвиг уровня Ферми на 0,6 эВ для графена в валентную зону для графена, легированного хлоридом меди.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-32-60203 мол_а_дк.

Литература

1. M. Rybin, A. Pereyaslavtsev, T. Vasilieva, V. Myasnikov, I. Sokolov, A. Pavlova, E.A. Obraztsova, A. Khomich, V. Ralchenko, E.D. Obraztsova "Efficient nitrogen doping of graphene by plasma treatment" // Carbon  96, 196-202 (2016).

2. A. Pereyaslavtsev; M. Rybin; T. Vasilieva; V. Miasnikov and I. Sokolov "Experimental study of nitrogen-doped graphene by spectroscopic and probe methods of surface analysis" // Journal of Nanophotonics and Optoelectronics 10(1), 012521 (2016).

3. M. Rybin, V. Islamova, E.A. Obraztsova, and E.D. Obraztsova  "Modification of graphene electronic properties via controllable gas-phase doping with copper chloride" // Applied Physics Letters 112, 033107 (2018).