Островковые тонкие пленки: отработка режимов формирования

Исаева Анастасия Александровна

Студентка

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,

факультет «Машиностроительные технологии», Москва, Россия

E-mail: Isaevanastasiya13@gmail.com

Прогресс в микроэлектронике, оптике и ряде других областей науки и техники непосредственно связан в том числе и с развитием тонкопленочных технологий [1]. Перспективное направление развития современной электроники – создание и усовершенствование приборов с использованием островковых тонких пленок (ОТП). К таким приборам и устройствам относятся газовые сенсоры, элементы памяти, транзисторы, автоэмиссионные катоды. А также островковые наноструктуры используются в качестве затравок для направленного выращивания углеродных нанотрубок. Преимущество состоит в уменьшении размеров и новых свойствах.

В МГТУ им. Н. Э. Баумана на кафедре «Электронные технологии в машиностроении» проводят исследования по формированию и контролю роста островковых тонких пленок и наноструктур. Экспериментальные исследования проводят на лабораторном оборудовании – малогабаритной вакуумной установке модульного типа, оснащенной наиболее распространенными источниками нанесения тонких пленок в вакууме: термическое испарение и магнетронное распыление [2].

Для отработки режимов формирования ОТП из меди методом термического испарения в вакууме было принято решение о построении математической модели толщины тонкопленочного покрытия в зависимости от параметров процесса: расстояние от источника до подложки (35 мм и 65 мм) и время процесса (30 с и 60 с).

Измерение топографии поверхности и толщины полученных покрытий проводили на атомно-силовом микроскопе Solver NEXT. После обработки полученных данных была построена математическая модель:  где  – расстояние,  – время. В результате анализа полученных данных эксперименты оказались воспроизводимы, адекватность модели подтвердилась.

Следует отметить, что фактор расстояния оказался незначимым, что может быть обусловлено малым интервалом варьирования. Существенное влияние оказал фактор времени: при увеличении времени толщина пленки увеличивается, что сходится с физической стороной рассмотрения полученной математической модели. Влияние взаимодействия факторов расстояния и времени тоже значимо, так как варьируя двумя параметрами, можно оказать влияние на толщину пленки.

Так как фактор расстояния не учитывается, но рассматривается при взаимодействии факторов, то, возможно, зависимость нелинейная.

В дальнейшей работе планируется организация стенда по контролю роста ОТП в процессе формирования и уточнение математической модели зависимости определяющего размера ОТП от технологических параметров.

Литература

- Боченков В.Е. Криоформирование и электрофизические свойства островковых пленок свинца. Автореф. дисс. канд. физ.-мат. наук. Москва, 2004.

- Сидорова С.В. Расчет технологических режимов и выбор параметров оборудования для формирования островковых тонких пленок в вакууме. Автореф. дисс. канд. техн. наук. Москва, 2016.