Методика определения зависимости ширины запрещенной зоны пористого кремния от морфологии

Артемьева О.С.

студент 1 курса магистратуры

Национальный исследовательский технологический университет «Московский институт стали и сплавов»,

Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: artemyewa-olga@yandex.ru

Пористый кремний является одним из известных полупроводниковых наноматериалов [2]. В настоящее время актуальным направлением исследования пористого кремния является изучение и разработка методов определения ширины запрещенной зоны пористого кремния в зависимости от его морфологических особенностей. Поэтому цель исследования данной работы –  разработка методики, позволяющей определять зависимость ширины запрещенной зоны структур на основе пористого кремния.

В данной работе для исследования использовались образцы пористого кремния, сформированные на подложках монокристаллического кремния р-типа проводимости, с удельным сопротивлением 10 Ом*см, ориентации (100).

Основой для выполнения поставленной задачи выбран метод оптического поглощения, поскольку метод является неразрушающим и обеспечивает достаточно высокую точность [1]. Предлагаемая методика заключается в том, что коэффициент поглощения рассчитывается через экспериментально измеренные коэффициенты пропускания и отражения [3]. На основании рассчитанных данных выполняется построение графика зависимости коэффициента поглощения от длины волны. Линейная часть графика экстраполируется до пересечения с осью длины волны, по найденному значению находится ширина запрещенной зоны.

Измерения проводятся на спектрофотометре “Cary 5000” фирмы “Agilent Technologies” с автоматической универсальной измерительной приставкой “UMA”. Данная приставка предназначена для измерения пропускания в диапазоне углов падения света 0.0 - 90,0 зеркального отражения, углов падения 5.0–85.0, диффузного рассеяния, отражения и пропускания света с минимальным шагом по углам 0.020, а так же при s- и p-поляризациях падающего света [4].

При проведении эксперимента установлено, что наиболее воспроизводимыми и точными являются результаты при проведении измерений в центральной точке образца в диапазоне длин волн 350-1500 нм, в схеме зеркального отражения при фиксированном значении углов падения и отражения 10.00 и 20.00 градусов соответственно.

В дальнейшем планируется развитие методики для возможности измерения ширины запрещенной зоны слоистых структур с различной морфологией, что позволит  расширить области использования пористого кремния для разработки сверхточных датчиков и сенсоров и управлять его электрическими свойствами, задавая соответствующий размер пор.

Литература

- Евишев А.В, Ивенин С.В. Определение ширины запрещенной зоны в карбиде кремния оптическим методом. // Огарёв-Online, 2014. № 22(36). С.1-8.

- Зимин C.П. Пористый кремний – материал с новыми свойствами. // Соровский образовательный журнал. Ярославль, 2004. Т.8. №1. C. 116–120.

- Определение ширины запрещенной зоны полупроводников по краю собственного поглощения: http://dssp.petrsu.ru/?q=node/21

- ФизЛабПрибор : http://www.fizlabpribor.ru/Varian/Cary4000.htm