Общее аналитическое решение задачи магнитостатики для однородно намагниченного параллелепипеда

Кулезнев Н.Е.1, Шевцов В.С.2

1студент бакалавриата, 2студент магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: nkuleznev@gmail.com

В настоящей работе получено аналитическое выражение для напряженности магнитного поля постоянного магнита в форме прямоугольного параллелепипеда, однородно намагниченного под углом к боковым граням. Представлены результаты экспериментальных измерений напряженности магнитного поля постоянного магнита в форме прямоугольного параллелепипеда датчиком Холла и их сравнение с результатами аналитического расчета.

Методика вычисления магнитного поля образца в форме прямоугольного параллелепипеда, однородно намагниченного вдоль оси z, была ранее подробно описана в работах [1-2]. Магнит представляется в виде двух разноименно заряженных плоскостей с плотностью σ, и напряженность поля H считается в соответствии с методом скалярного магнитного потенциала [3-5].

В случае параллелепипеда, намагниченного под произвольным углом, вводится сферическая система координат, таким образом, направление вектора намагниченности определяют два угла: θ и φ. Посредством замены получаются выражения для напряжённости поля  в проекциях на оси x, y и z. Результирующая напряжённость поля является суперпозицией полей, создаваемых параллелепипедами, намагниченными вдоль осей x, y и z. Ниже представлена аналитическая формула для расчёта проекции напряжённости магнитного поля  на ось x. Аналогично были найдены выражения для проекций на оси y и z.

| Hx=Hxx+Hxy+Hxz, | (1) |
| --- | --- |
| Hxxx,y,z,σ=σxuuvvarctgvωuu2+v2+ω2¦u=−xu=a−x¦v=−yv=b−y¦ω=−zω=c−z | (2) |
| Hxyx,y,z,σ=-σylnω+u2+v2+ω2¦u=−xu=a−x¦v=−yv=b−y¦ω=−zω=c−z | (3) |
| Hxzx,y,z,σ=-σzlnv+u2+v2+ω2¦u=−xu=a−x¦v=−yv=b−y¦ω=−zω=c−z | (4) |

Экспериментальные измерения проводятся откалиброванным с помощью катушки с током датчика Холла. Объектом измерений служит сильно намагниченный прямоугольный постоянный магнит состава неодим-железо-бор. Для определения углов θ и φ отклонения вектора намагниченности от вертикали проводятся экспериментальные измерения вдоль двух выбранных прямых, а затем на полученные экспериментальные точки накладываются результаты аналитического расчета намагниченности, направленной к оси z под подобранными углами. Результат показан на рис. 1. С помощью метода наименьших квадратов были определены такие углы θ и φ, при которых наблюдается наилучшее совпадение экспериментальных точек и теоретической кривой.

Рис. 1. Зависимость проекции вектора магнитной индукции Hz (мТл) на ось Oz от координаты y (мм). Пунктирная линия соответствует намагниченности, направленной под углами θ = φ = 0°, а сплошная – θ = 7°, φ = 25°.

Полученная в данной работе общая аналитическая формула для индукции магнитного поля магнита в форме прямоугольного параллелепипеда, намагниченного однородно под углом к его боковым граням, позволяет эффективно решать задачи обнаружения неоднородностей и дефектов в прямоугольных ферромагнитных образцах. В частности в данной работе предложен алгоритм определения отклонения вектора намагниченности от оси симметрии.

Литература

- Engel-Herbert R., Hesjedal T. Calculation of the magnetic stray field of a uniaxial magnetic domain // J. Appl. Phys. 2005. Vol. 97. P. 074504.

- Вагин Д.В., Герасименко Т.Н., Поляков П.А. Точное аналитическое выражение для индукции магнитного поля образца прямоугольной формы // Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. 2008. № 6. C. 53-55.

- Резинкина М.М. Численный расчет магнитного поля и магнитного момента ферромагнитных тел сложной пространственной конфигурации // Журнал технической физики. 2009. Т. 79. В. 8. С. 8-17.

- Стрэттон Дж.А. Теория электромагнетизма. М.-Л.: ГТТИ, 1948.

- Тамм И.Е. Основы теории электричества. М.: ГТТИ, 1957.