Исследование коэффициента сжимаемости вблизи фазового перехода первого рода в интерметаллическом соединении LaFe11,4Si1,6

Востров Н.В.1, Карпенков А.Ю.1, Айриян Э.Л.1, Карпенков Д.Ю.2

студент

1ФГБОУ ВО Тверской государственный университет,

физико-технический факультет, Тверь, Россия

2 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС,

Москва, Россия

E-mail: vostrov.n@yandex.ru

В настоящее время идет всестороннее изучение материалов, использующихся в альтернативных системах охлаждения, в частности в магнитных, основанных на адиабатическом размагничивании магнитных материалов, обладающих магнитокалорическим эффектом. Целую группу подобных материалов представляют соединения LaFe13-xSix (LFS) с низким содержанием кремния, в которых наблюдаются магнитный фазовый переход (МФП) 1 рода [1].

Согласно теории Бина и Родбелла основной причиной, приводящей к МФП 1 рода, является сильное изменение обменных взаимодействий в зависимости от межатомных расстояний, а также связанной с этим изменением упругой энергии вещества [2].

Одним из необходимых условий реализации больших объемных изменений интегралов обмена является достаточно высокая сжимаемость вещества. Для расчета коэффициента сжимаемости k использовалась теория Бина и Родбелла, в которой на основе модели молекулярного поля рассматривается взаимодействие коллектива магнитных диполей и все внимание концентрируется на том, как изменится характер фазового перехода при наличии сильной объемной зависимости обменного взаимодействия.

Бин и Родбелл предположили, что зависимость температуры Кюри от объема имеет вид TC=T01+β⋅w, где TC и T0 температуры Кюри для ферромагнитной и парамагнитной фазы соответственно, а w=V−V0V0 (V0 - объем образца при отсутствии обменного взаимодействия)  относительное изменение объема.  - ключевой параметр, характеризующий структурную чувствительность магнитного взаимодействия. Описанная зависимость предполагает линейное увеличение температуры Кюри в ферромагнитной фазе с ростом межатомного расстояния. Основываясь на этом, магнитообъемный эффект может быть качественно объяснен [3].

Основываясь на модели молекулярного поля можно рассчитать температурную зависимость относительной намагниченности σ=BHeff+HgJμBkBT, при этом Heff=λNgμBσ, где B(x)- функция Бриллюэна, а λ=3kBTCNg2μB2J(J+1) [2].

Из кривой обратной восприимчивости в парамагнитной области, где температурная зависимость имеет линейный характер, используя закон Кюри-Вейса, был высчитан эффективный магнитный момент равный 2Б. Учитывая внутрикристаллическое поле, которое приводит к изменению магнитного момента соединения по отношению к свободному атому, а также тот факт, что за магнетизм соединения LFS ответственны лишь атомы железа, у которых орбитальный момент 3d-электронной оболочки не участвует в формировании магнитного момента атома (L=0, S=1.0, g=2),  суммарное квантовое число для электронной оболочки J  составило  0.619.

Приняв параметр N, ответственный за количество магнитно активных атомов на единицу объема равным 61022 и, используя температурную зависимость объемного расширения w(T) (рисунок 1 серая кривая), была найдена наилучшая форма температурной зависимости относительной намагниченности (T). В ходе построений была определена константа =22.

Используя формулу для определения (в неявном виде) температурной зависимости (Т) введенную Бином и Родбеллом:

TT0=σtanh−1σ1+ησ23−Pk−αTβ+MsatH, где  η≡52(4J(J+1))2((2J+1)4−1)NkBkT0β2

Рисунок 1. Температурные зависимости изменения объема (серая кривая) и коэффициента сжимаемости (черная кривая) для соединения LaFe11.4Si1.6; в области фазового перехода, измеренные в нулевом магнитном поле.

был найден параметр =1,3, при котором расчетная кривая наилучшим образом совпадает с экспериментальной зависимостью. Определенное значение параметра  позволяет найти температурную зависимость коэффициента сжимаемости k. На рисунке 1 черным цветом представлена температурная зависимость k(Т), который принимает значения от 0,68 до 0,86 10-12см2/дин и имеет экстремум в точке фазового перехода, что хорошо коррелирует с экспериментальными данными, полученными для соединений RCo2, в которых также наблюдается зонный метамагнитный переход [5].

Литература

- Gutfleisch O., Liu J.P., Willard M., Brück E., Chen C., Shankar S.G. Magnetic Materials and Devices for the 21st Century: Stronger, Lighter, and More Energy Efficient // Adv. Mat. 2011. V.23. Issue.7. P.821–842.

- L. Jia, J. R. Sun, H. W. Zhang, F. X. Hu, C. Dong and B. G. Shen. Magnetovolume effect in intermetallics LaFe13-xSix // J. Phys.: Condens. Matter. 2006. 18 P. 9999–10007.

- Н.П. Гражданкина. Магнитные фазовые переходы I рода//Успехи физических наук. 1968. Т.96. вып. 2 С.291-325.

- H. Yako, S. Fujieda, A. Fujita and K. Fukamichi. Pressure effect on the Curietemperature of La(Fe0.88Si0.12-yAly)13 // Journal of Physics: Conference Series 266. 2011. P. 1-5

- H. Klimper, M.P. Dariel and M.Rosen. Temperature and magnetic field dependence of the elastic properties of rare earth-cobalt Laves phase compounds//J.Phys. Solids.1979.40.195-200