Исследование температурной зависимости магнитных свойств феррожидкостей на основе различных несущих жидкостей

Каландия М.Р.1*, Макарова Л.А.2

1 - студент, 2- сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия1,2
*E–mail: margarita-kalandija@rambler.ru

Впервые магнитные жидкости были получены в 1960-х годах и с тех пор находят широкое применение в области биомедицины, химии, физики, инженерии. Как правило, они содержат ферромагнитные наночастицы, покрытые поверхностно-активным веществом, взвешенные в органической жидкости (вода, масло или любой другой органический растворитель).

Особый интерес у исследователей вызывает возможность регулировать магнитные свойства феррожидкостей, используя различные способы изготовления образцов. Цель данной работы - определить характер изменения магнитных свойств в зависимости от концентрации ферромагнитного наполнителя, типа ферромагнитных частиц и от выбранной несущей жидкости.

В настоящей работе исследовались магнитные свойства образцов феррожидкостей на основе керосина, глицерина и воды. В качестве ферромагнитного наполнителя были использованы наночастицы магнетита и феррита кобальта. (диапазон концентраций 0,5-20 масс%). Исследования динамических магнитных свойств проводились на измерителе RLC-параметров Актаком (модель 3016). Жидкость в эппендорфе помещалась в катушку индуктивности для определения компонент тензора магнитной восприимчивости. Измерения проводились в диапазоне магнитных полей до 5кЭ при различных температурах. Исследования статических магнитных свойств жидкостей проводились с помощью вибрационного магнетометра фирмы LakeShore (7400 System) в диапазоне магнитных полей ±16кЭ и при температурах от 100К до 300К. Были определены магнитостатические параметры образцов: намагниченность насыщения и коэрцитивная сила. Также были получены зависимости температуры при нагреве и охлаждении образцов при разных значениях амплитуды переменного магнитного поля на фиксированной частоте 150кГц. Исследования проводились с помощью экспериментальной установки для калориметрических измерений [1].

На рис. 1 представлена зависимость от магнитного поля магнитной восприимчивости образца феррожидкости с наночастицами магнетита при частоте 50кГц. Зависимость носит убывающий характер.

Рис. 1. График зависимости магнитной восприимчивости от магнитного поля

На рис. 2 представлены кривые нагрева и охлаждения образца при разных значениях амплитуды переменного магнитного поля. В переменном магнитном поле образец нагревается, что соответствует первому участку графика. После выхода температуры на насыщение магнитное поле выключали, происходило остывание образца (второй участок графика).

Рис.2. Кривые нагрева и охлаждения образца феррожидкости с наночастицами магнетита при разных значениях амплитуды переменного магнитного поля.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 17-32-50183.

1. Threshold heating temperature for magnetic hyperthermia: Controlling the heat exchange with the blocking temperature of magnetic nanoparticles/ B.Pimentel, R.J.Caraballo-Vivas, N.R.Checca et al.//Journal Solid State Chemistry. — 2018. — Vol. 260. — P.34–38.