Спиновые волны в тонких пленках Ge:Mn с перколяционным магнитным упорядочением

Зиборов Георгий Георгиевич

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: geziborov@yandex.ru

Интерес к тонким пленкам Ge:Mn обусловлен экзотическим ферромагнитным упорядочением в подсистеме диспергированных ионов марганца, происходящим по перколяционному сценарию при низких температурах ≤ 13 K. В температурном интервале T = 2 – 13 K зависимость магнитного момента образцов M(T) описывается формулой, полученной в рамках теории протекания. В работе [1] нами были изучены механизмы переноса носителей заряда в перколяционно намагниченных тонких пленок Ge:Mn. Установлено, что при низких температурах имеет место прыжковая проводимость. Значения радиуса локализации дырок, определенные в работе [1] из данных по электропроводности, и полученные других в работах из магнитных данных, оказались близки. Что на наш взгляд является подтверждением перколяционного сценария ферромагнитного упорядочения в тонких пленках Ge:Mn. Еще одним подтверждением экзотического магнитного состояния образцов тонких пленок Ge:Mn могли бы стать данные о возбуждении и распространения спиновых волн в них.

Ферромагнитное упорядочение в тонких пленках GeMn при температурах ≤ 13 К создает условия для возбуждения в них спин-волнового резонанса. Зависимость резонансного поля  Hres линий спектра спин-волнового резонанса в тонких пленках Ge:Mn (2, 4, 8 ат.% Mn) от номера спин-волновой моды k2/3 задается следующим выражением [2]:

Hres=H0−Dex3π2k+1423d2,                                          (1)

где D – константа обменной жесткости, d = 120 нм – толщина пленки. Выражение (1) справедливо для случая спин-волнового резонанса в неоднородно намагниченной ферромагнитной пленке в направлении, перпендикулярном ее плоскости.

Для определения концентрационной зависимости жесткости D в неупорядоченных ферромагнитных системах можно воспользоваться связью между D и проводимостью σ эквивалентной сетки сопротивлений [3, 4]. Как показано в работах [4, 5] справедливо соотношение D ~ σ/n (здесь σ – прыжковая проводимость дырок в системе хаотически расположенных примесных центров марганца, n – концентрация примесных атомов марганца). Концентрационная зависимость σ хорошо известна и подробно описана в работах [5, 6]. Окончательное выражение для концентрационной зависимости обменной жесткости [6]:

D~n−(1−ν)3exp−0.87Rn13,                                               (2)

ν – критический индекс радиуса корреляции, характеризующего размер конечного кластера при x < xc или характерный размер неоднородности бесконечного кластера при x > xc (здесь x = 2, 4, 8 ат.% – номинальная концентрация примесных атомов Mn; xc – номинальная концентрация, соответствующая порогу протекания); R – радиус потенциала косвенного обменного взаимодействия. Экспоненциальный множитель в формуле (2) соответствует энергии косвенного обменного взаимодействия между спинами примесных центров марганца на расстоянии r0 ± R (здесь r0 = 0.87·n-1/3 – значение среднего расстояние между примесными центрами, при котором возникает бесконечный кластер).

В рамках теории ферромагнитного упорядочения, происходящего по перколяционному сценарию, была получена формула, устанавливающая связь между константой обменной жесткости D и температурой Кюри Tc. Концентрационная зависимость температуры Кюри Tc(n) описывается формулой, полученной в рамках теории протекания:

TC~Rr0exp−0.87Rn13.                                                   (3)

Из (2) и (3) следует, что следует, что концентрационная зависимость отношения D/Tс не содержит экспоненты и определяется лишь индексом радиуса корреляции ν:

DTC~n−(2−ν)3.                                                         (4)

Рис. 1. Концентрационная зависимость отношения D/Tс в двойном логарифмическом масштабе. Сплошной линией показана аппроксимация выражением (4)

Формула (4) позволяет экспериментально определить значение индекса ν. Используя значения константы обменной жесткости и температуры Кюри, можно проверить справедливость формулы (3), устанавливающей связь между D и Tс. На рис. 1 приведена концентрационная зависимость отношения D/Tс в двойном логарифмическом масштабе. Сплошной линией показана аппроксимация выражением (4). Из углового коэффициента находим значение индекса ν = 0.83 оказалось близко к соответствующему значению ν = 0.85, определенному с помощью численных расчетов [5].

Выражаю благодарность научному руководителю к.ф.-м.н., с.н.с. ИПХФ РАН А.И. Дмитриеву за внимание к работе и помощь на всех этапах ее выполнения.

Литература

1. Дмитриев А.И., Буравов Л.И. Конкуренция зонного и прыжкового механизмов переноса носителей заряда в тонких пленках Ge:Mn // ФТТ, 2017. Т. 59. с. 523-527.

2. Hoekstra B., Stapele R.P., Robertson J.M. The effects of ion implantation on La, Ga:YIG films as observed by spin wave resonance // J. Appl. Phys., 1977. Vol. 48. p. 382.

3. Kirkpatrick S. The nature of percolation ‘channels’ // Sol. State Comm. 1973, Vol. 12. p. 1279-1283.

4. Коренблит И.Я., Шендер Е.Ф. Спиновые волны в разбавленных ферромагнитных сплавах типа PdFe // ЖЭТФ, 1976. Т. 71. с. 1564-1571.

5. Коренблит И.Я., Шендер Е.Ф. Ферромагнетизм неупорядоченных сред // УФН, 1978. Т. 126. с. 233-268.

6. Ambegaokar V., Cochran S., Kurkijarvi J. Conduction in random systems // Phys. Rev. B., 1973. Vol. 8. p. 3682-3688.