Магнитооптические свойства наногранулированных пленок FeMgO

Гаршин Владимир Валентинович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: irving.lambert@mail.ru

Систематические исследования спектров МО эффектов в различных типах гранулированных сплавов показали, что они дают полезную информацию о свойствах нанокомпозитов из-за высокой чувствительности МО-спектров к магнитной микроструктуре сплавов.[1]

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования магнитооптических свойств наногранулированных пленочных структур с магнитными гранулами из Fe в диэлектрической матрице MgO. Нанокомпозиты были получены методом ионно-лучевого распыления. Толщина пленок варьировалась от 2 до 3 мкм.[2]

Магнитооптические свойства были исследованы методом экваториального эффекта Керра(ЭЭК) в диапазоне энергий 0.5-4.2 эВ, в магнитных полях до 3 кЭ при комнатной температуре.

Обнаружено, что вид зависимостей ЭЭК от магнитного поля меняется с изменением концентрации ферромагнитной фазы исследуемых нанокомпозитов. Образцы с концентрациями ферромагнитной фазы до 35-39 ат.% имеют черты, характерные для парамагнетиков и суперпарамагнетиков. При дальнейшем увеличении концентрации вид спектров претерпевает резкие изменения, и полевые зависимости образцов с концентрацией ферромагнитной фазы 43 ат.% и 45 ат.% имеют ферромагнитный магнитомягкий вид. Так же как и для других исследованных нанокомпозитов[1], с изменением концентрации меняется и вид спектральных зависимостей ЭЭК. В области концентраций ферромагнитной фазы 35-39 ат.% в инфракрасной области спектра происходит рост отрицательного ЭЭК. При увеличении концентрации ферромагнитной фазы вид спектров изменяется, и кривые смещаются в область положительных значений ЭЭК.

Полученные результаты свидетельствуют , что порог перколяции находится в области концентраций ферромагнитной фазы 35-39 ат.%. Найденные значения порога перколяции системы хорошо коррелируют с величинами, полученными с помощью транспортных исследований этих композитов[2].

При исследовании образцов из области перколяции(35-39 ат.%  ферромагнитной фазы) было обнаружено аномальное поведение полевых зависимостей ЭЭК при засвечивании различных участков образца, то есть на одном  образце было возможно наблюдение  и линейной зависимости ЭЭК от магнитного поля (суперпарамагнитное поведение) и нелинейной  зависимости (ферромагнитное поведение). Такие различия в полевых зависимостях ЭЭК  свидетельствуют о том, что  в области перколяции в формировании магнитооптического отклика принимают  участие как  небольшие гранулы железа, внедренные  в матрицу MgO и обладающие суперпарамагнитными свойствами, так и крупные ферромагнитные кластеры Fe.

Литература

1. Ганьшина Е.А., Вашук М.В., Виноградов А.Н. Эволюция оптических и магнито-оптических свойств в нанокомпозитах аморфный металл-диэлектрик // Журнал экспериментальной и теоретической физики, Т. 125. 2004. No 5. С. 1172-1183.

2. Стогней О.В., Гребенников А.А., Ситников А.В. Эволюция магнитных свойств наногранулированных композитов FexMgO(100-x) // Международный научный журнал альтернативная энергетика и экология. 2011. No 9. С. 62-66.