ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ БОЛЬШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА АМОРФНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

Валерия Григорьевна Колесникова 1,2

Студентка 3 курса бакалавриата
1Балтийский Федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия

2 МГУ имени М. В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: kolesnikova-va@rambler.ru

Аморфные сплавы на основе железа относятся к классу магнитно-мягких материалов. Такие сплавы  имеют магнитную проницаемость выше, чем промышленные кристаллические аналоги. С другой стороны, у магнитно-мягких аморфных сплавов невысокая намагниченность насыщения. Корректировка этих магнитных свойств стала возможной благодаря мегапластической деформации (МПД), которая вызывает существенные изменения в структуре образца, приводящие к изменению магнитных свойств.

Аморфные сплавы (Fe50Ni33B17, Fe54Ni29B17, Fe58Ni5B17, Fe48Co19Cr15B18, Fe75Si8B17, Fe65Cr15Zr2B16C2 ) были подвергнуты скручивающим деформациям в камере Бриджмена с одним полным оборотом наковальни (N=1), при давлении Р=5Гпа и при температурах 293К и 77К. С помощью вибрационного магнитометра измерены петли гистерезиса образцов до и после обработки. По петлям гистерезиса были определены коэрцитивная сила (HС), намагниченность насыщения (Is) и остаточная намагниченность (Ir) образцов.

Из полученных данных была выявлена тенденция изменения магнитных свойств для каждого сплава. Пример приведён на рисунке 1 и в таблице 1 для сплава Fe54Ni29B17 .

| Во всех исследуемых образцах наблюдалось увеличение коэрцитивной силы и остаточной намагниченности после МПД, причем обработка сплава при температуре 77 К приводит к большим изменениям по сравнению с обработкой при 293 К. Fe54Ni29B17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Is, emu/g | Ir, emu/g | Hc, Oe |
| initial | 129,74 | 2,20 | 1,05 |
| N=1 T=293K | 96,80 | 7,29 | 8,57 |
| N=1 T=77K | 81,00 | 29,08 | 35,60 |

Таблица 1. Характерные магнитные величины для сплава Fe54Ni29B17

Рисунок 1 Петли гистерезиса образца сплава Fe54Ni29B17 до МПД (черный цвет) и после МПД при 293 К (синий цвет) и 77 К (красный цвет).

Аналогичные исследования магнитных свойств были проведены ранее для сплава Fe50Ni33B17 и для ряда других сплавов [1]. В ходе данной работы был проведен сравнительный  анализ полученных и ранее опубликованных результатов.

Автор благодарит сотрудницу ЦНИИ ЧерМет Шамилову Анну Владимировну за предоставленные образцы.

Литература

1. А. М. Глезер, М. Р. Плотникова. Влияние мегапластической деформации на структуру и магнитные свойства аморфных сплавов на основе железа и никеля/ Научные ведомости. Серия: Математика. Физика. 2011 №11 (106). Вып. 23159