Структурная организация в стабильных коллоидах магнитотвёрдых наночастиц

Анохин Е.О.1, Трусов Л.А.1,2, Елисеев А.А.1, Королёв В.В.1, Чумаков А.П.3,  Казин П.Е.2

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

1факультет наук о материалах, Москва, Россия

2химический факультет, Москва, Россия

3ESRF, Гренобль, Франция

anokhin.evgeny@gmail.com

Интерес к коллоидным растворам магнитотвердых частиц вызван существенными отличиями их свойств от свойств традиционных магнитных жидкостей на основе суперпарамагнитных частиц. Наночастицы гексаферрита стронция отличаются высокой термической и химической стабильностями, характеризуются сильным взаимодействием с магнитными полями вследствие наличия у них большого постоянного магнитного момента, а также обладают высокой коэрцитивной силой. Наличие дополнительного дестабилизирующего магнитного диполь-дипольного взаимодействия между магнитотвердыми частицами значительно затрудняет получение стабильных коллоидов. Однако именно такие магнитные жидкости являются перспективными для применения в различных областях медицины (гипертермия раковых опухолей, магнитная адресная доставка лекарств), оптических системах (визуализация, дефектоскопия, магнитооптика), а также для создания различных наноструктур (магнитные покрытия и др.).

Магнитные жидкости были изготовлены путём растворения в 3% HCl стеклокерамических прекурсоров, полученных термокристаллизацией оксидного стекла номинального состава Na2O–SrO–Al2O3–Fe2O3–B2O3 при температуре 700°С в течение двух часов.

Согласно данным ПЭМ, коллоидные частицы имеют анизотропную пластинчатую форму со средними диаметром и толщиной 50×5 нм. Кристаллическая структура гексаферрита стронция подтверждена с помощью РФА. Измерения магнитных свойств высушенных частиц показали, что частицы являются магнитотвёрдыми с коэрцитивной силой около 5 кЭ и намагниченностью насыщения 50 э.м.е./г. В коллоиде частицы стабилизированы за счёт электростатического отталкивания, характерный дзета-потенциал частиц более +30 мВ.

Показано явление конденсации коллоидных частиц с образованием концентрированной магнитной жидкой фазы. Методами малоуглового рассеяния синхротронного рентгеновского излучения показано, что эта фаза при наличии внешнего магнитного поля обладает сложной внутренней структурой: частицы выстраиваются в стержнеобразные агрегаты стопками с расстоянием между частицами около 30 нм, что приводит к колоссальному магнетореологическому отклику фазы. Это расстояние зависит от кислотности среды: при подкислении среды происходит экранирование зарядов поверхностей избыточной ионной силой, что приводит к сближению частиц, а при подщелачивании происходит разрядка поверхности и агрегация коллоидных частиц. С помощью растровой электронной криомикроскопии были визуализированы образующиеся в концентрированной фазе динамические агрегаты. Эти агрегаты ориентируются даже слабым внешним магнитным полем (около 1 Э), выстраивая вдоль магнитных силовых линий.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-03-01052.