Импедансная спектроскопия перовскита MAPbI3

Савин КА1, Перченко ЕМ1, Амасев ДВ2

Аспирант, студент, аспирант

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

E–mail: savinkonstantin93@gmail.com

В последние годы перовскиты, благодаря уникальным оптическим и фотоэлектрическим свойствам, вызывают большой интерес ученого сообщества ввиду широких перспектив их использования в солнечных элементах, диодах, лазерах, фотодетекторах и др [1-3]. Одним из типичных представителей класса перовскитов является CH3NH3PbI3 (MAPbI3). Для оптимального использования данного материала необходимо исследовать его электрические свойства, которые на данный момент изучены далеко не в полной мере. Одним из методов изучения электрических свойств является импедансная спектроскопия. В данной работе были исследованы методом импедансной спектроскопии образцы перовскита MAPbI3.

Образцы были получены одноступенчатым методом из эквимолярных долей метиламмония и йодида свинца в растворе диметилформамида. Полученная смесь осаждалась на планарные контакты из алюминия, напыленные на стеклянной подложке.

Измерения проводились с помощью импеданс анализатора HP 4192А. Частотные зависимости проводимости и ёмкости измерялись в диапазоне от 126 кГц до 4 МГц Амплитуда переменного сигнала составляла 30 мВ.

Были получены годографы (зависимости мнимой части импеданса от действительной) исследованных образцов. На основе анализа годографов предложена эквивалентная схема замещения. Установлено, что проводимость возрастает с частотой по степенному закону, что указывает на прыжковый механизм переноса носителей заряда. Установлено, что ёмкость образцов не зависит от частоты и составляет примерно 6,5*10-13Ф.

Литература

1. Deschler F. et al. High photoluminescence efficiency and optically pumped lasing in solution-processed mixed halide perovskite semiconductors. // J. Phys. Chem. Lett. 2014. 5. 1421–1426.

2. Kojima A. et. al. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // J. Am. Chem. Soc. 2009. 131. 6050–6051.

3. Tan Z.-K. et al. Bright light-emitting diodes based on organometal halide perovskite // Nat. Nanotechnol. 2014. 9, 1–6.