Выбор анода для матричного синтеза массивов гетероструктурных нанопроволок состава Cu/Ni

И.М. Долуденко

Студент 2 курс магистратуры,

Научный Исследовательский Институт Высшая Школа Экономики

департамент электронной инженерии, Москва, Россия

E-Maill: doludenko.i@yandex.ru

Аннотация

В работе проводились исследования по выбору оптимального режима осаждения гетероструктурных нанопроволок получаемых с помощью матричного синтеза на основе трековых мембран. Основной целью исследования был выбор материала анода (Ni или Cu) и последующее получение массива гетероструктурных нанопроволок состава Ni/Cu.

Эксперимент и результаты

Метод получения гетероструктурных нанопроволок матричным синтезом основан на электрохимическом заполнение матрицы чередующимися слоями металлов (в данной работе чередуются Ni и Cu). На данных структурах в перспективе можно наблюдать эффект ГМС. Различие по составу слоев обеспечивается за счет разности равновесных потенциалов осаждения, однако для конкретного электролита точно их можно установить только экспериментально.

Состав электролита, используемого в работе, обеспечивал малую концентрацию ионов меди. Для электрохимического осаждения применялся потенциостат-гальваностат Elins P-2X. Исследование получаемых образцов проводилось с помощью растрового электронного микроскопа с приставкой для элементного анализа. Результаты показали: образцы, осаждаемые при больших потенциалах, имеют более рыхлую поверхность, это может пагубно сказаться на структуре и прочности получаемых при таком потенциале нанопроволок. Из этого следует, что для слоя Ni необходимо выбирать наименьший потенциал, при котором концентрация никеля перестает меняться. Элементный анализ образцов, полученных с медным анодом показал, что до 0,8 В концентрация никеля равна нулю, а начиная с 1 В резко возрастает и при потенциале 1,8 выходит на «плато» (концентрация никеля:80-83%). В образцах, полученных с использованием никелевого анода, никель присутствовал везде (минимум 1,21%), выход на «плато» был при потенциале 3,2 В (концентрация никеля:79-89%).

Исходя из полученных данных, можно сказать, что для послойного осаждения вышеописанного электролита необходимо использовать медный анод, так как слой меди не осаждается никель и при осаждении слоя никеля его концентрация выходит на плато при меньшем потенциале. Оптимальные потенциалы для слоя меди – 0,8 В, для слоя никеля – 1,8 В.

Используя вышеописанный режим, с помощью матричного синтеза были получены массивы гетероструктурных нанопроволок. Они были исследованы с помощью РЭМ, ПЭМ, ренгеноструктурного анализа. Общий итог исследований массивов подтверждает наличие раздельных слоев меди и твердого раствора никеля с примесью меди.

Заключение

В ходе работы были исследованы зависимости гальванически осаждаемого вещества от прилагаемого потенциала и анода. Был подобран режим для получения гетероструктурных нанопроволок. Получены вышеупомянутые массивы, в ходе исследования которых была подтверждена правильность выбора режима осаждения.

Данная работа проводилась на базе Института кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН (под руководством в.н.с. Загорского Д.Л.) и Московского педагогического государственного университета (рук. к.ф.-м.н.Бедин С.А.). Работа частично финансировалась грантом РФФИ № 15-08-04949.