Размерный эффект в электросопротивлении тонких пленок Bi2Se3

Доможирова А.Н. 1, 2, Чистяков В.В.2

Студент (магистр)

1 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия

2 Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

E–mail: a.n.domozhirova@yandex.ru

Недавно были теоретически предсказаны и экспериментально открыты новые квантовые материалы – топологические изоляторы (ТИ), которые обладают топологически нетривиальной зонной структурой, возникающей вследствие сильного спин-орбитального взаимодействия. Для этих соединений характерно наличие энергетической щели в объеме материала и защищенных бесщелевых поверхностных состояний. Спин-поляризованный ток протекает вдоль поверхности таких материалов практически без потерь, что делает перспективным применение ТИ в устройствах спинтроники [1]. В таких материалах должно наблюдаться неоднородное распределение плотности электрического тока по объему проводника. Подобный эффект наблюдается в чистых металлах в условиях статического скин-эффекта (ССЭ) [2]. При этом в работе [2] наблюдали размерный эффект в проводимости σ для чистых монокристаллов вольфрама в сильных магнитных полях в условиях ССЭ. По-видимому, размерный эффект должен наблюдаться и в электросопротивлении ТИ, в частности, в тонких пленках ТИ Bi2Se3.

Используя результаты работы [2] легко показать, что удельную проводимость σ=ρ−1 топологического изолятора можно записать в виде:

σ≈σпов.⋅δd+σоб.,					(1)

где σпов. – поверхностная проводимость, σоб. – объемная проводимость, δ – толщина приповерхностного слоя, d – толщина пленки.

Цель данной работы – поиск и изучение размерного эффекта в электросопротивлении тонких пленок Bi2Se3.

Тонкие пленки ТИ Bi2Se3 были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках из Al2O3 и имели толщину d: 10, 20, 30, 40, 50 и 75 нм. Измерения температурных зависимостей электросопротивления ρдля тонких пленок ТИ Bi2Se3 проводились общепринятым 4-контактным способом на постоянном токе в интервале температур от 4.2 до 300 K.

В результате проведенных исследований обнаружен размерный эффект в электросопротивлении тонких пленок ТИ Bi2Se3 – линейная зависимость электрической проводимости от обратной толщины пленки. Это позволяет разделить вклады объемной и поверхностной проводимостей в общую проводимость тонких пленок. Обнаружено, что величина вклада поверхностной проводимости на несколько порядков превышает вклад объемной. Полученный результат может быть использован для оценки объемной и поверхностной проводимости в топологических изоляторах.

Авторы выражают благодарность научному руководителю – профессору, доктору физ.-мат. наук В.В. Марченкову за помощь в выполнении данной работы. Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема «Спин», № 01201463330) при частичной поддержке РФФИ (проект № 17-52-52008), Правительства Российской Федерации (постановление № 211, контракт № 02.A03.21.0006) и гранта № 14.Z50.31.0025 Министерства образования и науки РФ.

Литература

- Hasan M.Z., Kane C.L. Topological Insulators // Reviews of Modern Physics. 2010, №82, p. 3045.

- Marchenkov V.V., Weber H.W. Size Effect in the High-Field Magnetoconductivity of Pure Metal Single Crystals // Journal of Low Temperature Physics. 2003, №132, p. 135.