Динамика расплавленных включений в дислокационном кремнии

Пшонкин Данила Евгеньевич

Аспирант,

Московский политехнический университет,

транспортный факультет, Москва, Россия

E-mail: cryo140401@gmail.com

Корячко Марина Валерьевна

Старший преподаватель, канд. физ.-мат. наук

Московский политехнический университет,

Факультет базовых компетенций, Москва, Россия

E-mail: m.v.koryachko@gmail.com

Известно, что на образование и динамику макроскопических жидких включений в полупроводниках влияют электрические и тепловые поля, а также поля структурной неоднородности. Данная  работа посвящена  изучению процессов образования и направленной миграции расплавленных зон типа металл-полупроводник в монокристаллическом кремнии в присутствии поля градиента плотности дислокаций.

Опыты проводились на монокристаллическом кремнии n-типа размером 3315 мм3 (ρ=1 Ом.см). Градиент дислокаций создавался изгибом образцов при температуре 1323 К. Полученные образцы скрайбировались в месте максимального градиента, после чего между торцами образцов зажималась тонкая пленка алюминия и производился отжиг в инертной атмосфере в диапазоне температур T=800-1100 oC.

В результате исследований установлено, что возникновение расплавленных зон в объеме матрицы при отжиге связано с процессами сплавообразования примесной металлической пленки с монокристаллом на границе раздела металл-полупроводник.

Перемещение  примеси  в   объеме полупроводника осуществлялось в виде расплавленных включений  за счет различия химических потенциалов атомов  на «тыльной» и «лобовой» границах включения. Экспериментально обнаружены размерные зависимости скорости движения вторых фаз в диапазоне Т = 1100-1300 К.

Работа выполнена в рамках проекта Минобрнауки России №8.5171.2017/БЧ.

Литература

1. Гегузин Я.Е., Кривоглаз М.А. Движение макроскопических включений в твердых телах. М.: Металлургия, 1971. 344 с.

2. Скворцов А.А., Орлов А.М. Влияние температурного градиента на электромиграцию расплавов системы Ag–Ge в теллуре // Неорганические материалы. 2007. Т. 43. № 5. С. 542-545.