Образование наночастиц палладия внутри UiO-67 по данным in situ спектроскопии рентгеновского поглощения

Камышова Е.Г.

Студентка 3 курса

Южный Федеральный Университет, физический факультет, г. Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: kamyshova.liza@gmail.com

Метал-органические каркасные структуры (МОК) – это новый класс пористых кристаллических материалов, состоящих их кластеров металлических оксидов, соединенных органическими линкеры. Они имеют большие удельные площадь поверхности и объем пор. Среди множества модификаций МОК, UiO-67 обладает высокой температурной, механической и химической стабильностью, что делает его перспективным материалом для коммерческого применения, в частности в качестве катализаторов.

В этой работе нами были исследованы образцы UiO-67, функционализированные палладием, по данным спектроскопии рентгеновского поглощения (XANES и EXAFS) и дифракции, измеренным в режиме in situ. Измерения проводились в синхротронном центре ESRF. Образец приготавливался как в форме таблетки оптимальной толщины, так и в виде порошка в капилляре, и нагревался в атмосфере водорода и гелия. Полученные в ходе эксперимента образцы были также исследованы методом просвечивающей электронной микроскопии.

Фурье-анализ спектров EXAFS позволил подтвердить успешное внедрение палладия в структуру линкеров UiO-67 в синтезированных образцах. В ходе нагрева в атмосферах 6%H2/He и в чистом He, происходило формирование наночастиц, и динамика этого процесса была определена по спектрам XANES. Детальный анализ всей серии спектров EXAFS, измеренных в процессе нагрева, позволил определить температурную зависимость параметров локальной атомной структуры вблизи атомов палладия, в частности разрыв связей Pd-Cl и Pd-N, а также формирование и рост наночастиц палладия. При этом для определения размера наночастиц использовался метод устранения корреляций между спектроскопическим фактором (S02) и координационным числом NPd-Pd.

В результате нами был описан процесс формирования наночастиц палладия внутри UiO-67 и определены условия, при которых средний размер наночастиц составляет 2,1нм