Малоугловое рентгеновское рассеяние в исследовании порошков и водных дисперсий наночастиц Fe3O4/CoFe2O4 и их отдельных компонент

Шуленина А.В.1*, Авдеев М.В. 1,2**, Велигжанин А.А. 3***

*Млад. науч. сотр., **профессор, ***начальник отдела

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: avp@srd.sinp.msu.ru

2Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

3НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

В настоящее время суперпарамагнитные частицы со структурой шпинели MFe2O4 (M = Fe, Co) представляют значительный научный интерес из-за перспектив их широкого применения в бионанотехнологиях. Комбинированные магнитные частицы на основе шпинелей Fe-Co со структурой ядро-оболочка позволяют сочетать их магнитные свойства. Применение таких частиц в биотехнологиях, например, для доставки лекарств и гипертермии, требует использования стабилизирующей оболочки. В этих целях частицы покрывались биосовместимым поверхностно-активным веществом (Полисорбат-80) и диспергировались в воду. Контроль процесса синтеза подобных систем невозможен без проведения структурного анализа на разных этапах.

Настоящая работа посвящена исследованию с помощью метода малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (МУРР) процесса приготовления МНЖ. МУРР анализ проводился на двух стадиях: 1) исходные порошки Fe3O4, CoFe2O4 и частиц со структурой «ядро-оболочка» Fe3O4/CoFe2O4; 2) водные дисперсии наночастиц Fe3O4, CoFe2O4 и частиц со структурой «ядро-оболочка» Fe3O4/CoFe2O4. Для всех систем получены размерные характеристики частиц и агрегатов. Установлено, что магнитные частицы во всех исследуемых порошках обладают сильной полидисперсностью и образуют сложные агрегаты. Анализ распределения по размерам показал, что в МНЖ присутствует сравнительно широкий набор размеров частиц, в то время как, в порошках идентичных частиц имеется четкий дополнительный пик от агрегатов частиц, отсутствующий в МНЖ. Определено, что средний размер одиночной частицы Fe3O4  в МНЖ равный ≈ 5,8 нм уменьшился лишь на 1 нм по сравнению с однокомпонентным порошком магнетита. Однако, для однокомпонентной МНЖ с частицами феррита кобальта и МНЖ с частицами «ядро-оболочка» диаметр одиночных частиц увеличился в 4 и 3 раза, соответственно. Возможно, это связано с наилучшей стабилизацией полисорбатом-80 частиц именно такого размера. Все полученные результаты сравниваются с результатами, полученными методом малоуглового рассеяния нейтронов и рентгеновской дифракции.