Фотополимеризация ЖК смесей моно- и диакрилатов как метод регулирования оптических свойств холестерических систем
Муравьева В. А.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E–mail: ak-rym12@yandex.ru

Создание фотохромных полимерных систем с фоторегулируемыми оптическими свойствами – одна из ключевых задач современной науки о материалах. Холестерические жидкокристаллические (ХЖК) полимеры интересны своей спиральной надмолекулярной структурой, которая обуславливает возникновение уникальных и регулируемых оптических свойств, таких как селективное отражение света (СОС). В настоящей работе предложены новые способы управления параметрами СОС в ходе фотополимеризакции ХЖК смесей моно- и диакрилатов. Первый подход основан на варьировании концентрации ингибитора термополимеризации (Inh) в фотополимеризующихся ХЖК смесях, содержащих ~10 мас.% нематогенного диакрилата. Для смесей с низкой концентрацией Inh после фотополимеризации наблюдается сдвиг положения пика СОС в коротковолновую область, тогда как для смесей с высокой концентрацией Inh пик смещается в противоположную сторону. Амплитуда сдвига СОС также зависит от длины волны УФ-излучения, используемого для фотополимеризации, что позволяет реализовать запись контрастного изображения на ХЖК полимерных пленках.

Вторая часть работы посвящена уширению пика СОС путем создания градиента шага спирали ХЖК в ходе фотоиндуцированной сополимеризации смектогенного хирального моноакрилата и нематогенного диакрилата. В процессе фотополимеризации происходит локальное перераспределение концентрации мономеров по толщине плёнки, формирование градиента шага спирали, что приводит к уширению пика СОС. Градиент шага спирали был визуализирован методом просвечивающей электронной микроскопии.

Смеси, полученные в этой работе, являются перспективными материалами для создания широкополосных отражающих поляризаторов и могут быть использованы в фотонике и дисплейных технологиях.

Это исследование было поддержано Российским научным фондом (14-13-00379) и Samsung Advanced Institute of Technology.