Термостойкие углепластики полученные из бифункциональных термореактопластов

Бельский К.С., Булгаков Б.А.

Химический факультет МГУ, кафедра ХТиНМ, Москва, Россия

E-mail: breakeven1605@gmail.com

В данной работе были получены и изучены образцы полимерных композитных материалов, в которых в качестве армирующего наполнителя использовали углеволокно, а в качестве матрицы – мономеры 1 и 2 (Рисунок 1), представляющие собой молекулу, содержащую фталонитрильную и пропаргиловую функции (для мономера 1 пропаргиловый фрагмент находится в мета-положении, а для мономера 2 – в пара-положении). Ранее были изучены термические свойства данного мономера, а также исследованы способы его отверждения с различными катализаторами [1]. В настоящей работе получены результаты механических испытаний отвержденного мономера 1 и 2 и их смесей с аминофеноксибензолом (АФБ). Наилучшие механические параметры получили для смеси мономера 1 с 10% АФБ, поэтому данную смесь использовали в дальнейшем в качестве матрицы для ПКМ.

Рисунок 1. Строение мономеров 1 и 2.

Образцы ПКМ были получены методом вакуумной инфузии. Стоит отметить, что процесс инфузии проводили при 130 °C, что является рекордно низкой температурой для фталонитрилов. Механические свойства полученных образцов соответствуют ранее изученным фталонитрилам. Кроме того, было изучено влияние аппрета на механические свойства композиционного материала. Получены образцы ПКМ с углеродной тканью, с которой аппрет был предварительно удален. Также были получены аналогичные образцы ПКМ методом прессования. Пресованные образцы продемонстрировали наилучшие прочностные характеристики (σ11+ = 556 МПа, E = 65 ГПа, σ11- = 401 МПа E = 60 ГПа, τ13 = 28 МПа, τ12 = 65 МПа). Прочность при межслоевом сдвиге и сдвиге в плоскости изучали также при повышенных температурах, чтобы проанализировать термическое поведение полученных ПКМ. Потери в прочности при 300 °C не превысили 10%, а при 400 °C составили около 20 – 25 %. Кислородный индекс полученных образцов ПКМ составил 75%.

Литература

[1]. Bulgakov B.A. et al. Dual-curing thermosetting monomer containing both propargyl ether and phthalonitrile groups // J. Appl. Polym. Sci. 2017. Vol. 134, № 18. P. 1–8.