Исследование влияния нанонаполнителя на физико-механические свойства композиций на основе полипропилена и древесной муки.

Файзуллин А.З., Миронова Н.П., Болонина А.М., Капитонов Е.С.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Институт полимеров, г. Казань, Россия

E-mail: aynur_8919@mail.ru

Одним из способов повышения прочностных свойств полимеров является их модификация различными наночастицами. Нанонаполнители играют важную роль в формировании комплекса свойств древесно-полимерных композиций (ДПК). Наиболее часто в качестве нанонаполнителя используют наноглины. Целью данной работы было исследование влияния  органически модифицированных слоистых силикатов на физико-механические свойства ДПК. В лабораторных условиях были изготовлены образцы исходных смесей полипропилена марки 4215М производства ОАО «Нижнекамскнефтехим» с древесной мукой марки 180. В качестве наночастиц применили наноглину марки Cloisite 15A производства компании Rockwood (США), представляющий собой природный Na+-монтмориллонит, модифицированный четвертичными аммониевыми солями (ЧАС) типа [(RH)j(CH3)2N]+C1", где R - остаток гидрированных жирных кислот С1б-С18, с исходной катионной обменной емкостью 125 мг-экв/100 г. Анализ проводился между образцами с содержанием наноглины  от 2 до 10 % мас. Композиционные материалы были получены при высокоскоростном смешении в смесителе закрытого типа «Measirung Mixer 350E»  смесительного оборудования Brabender «Plasti – Corder@Lab – Station» (Германия). Образцы для испытаний получали методом литья под давлением на литьевой машине марки МС5-СХ фирмы Krauss Maffei (Германия). Модификация ДПК наноглиной проводилась двумя способами. Первый способ – предварительное диспергирование наноглины в водной суспензии древесной муки. Второй способ – введение  наноглины  непосредственно в расплав ДПК. Для оценки эффективности введения нанонаполнителя были проведены физико-механические испытания композиций. Механические испытания по определению модуля упругости (ГОСТ 9550-81) и предела текучести при растяжении (ГОСТ 11262-80) испытания проводили при температуре 23+2 °С на универсальной 2-х колонной испытательной машине Gotech Testing Machine UAl - 7000M (Тайвань). Испытания по определению показателя ударной вязкости, плотности образцов ДПК проводили согласно ГОСТ 4647-80, 15139-69. Установлено, что модификация ДПК наноглиной позволяет улучшить физико-механические и эксплуатационные  свойства композиций. Наблюдается повышение показателя прочности и модуля упругости при растяжении, ударной вязкости, плотности, что может объясняться высокой степенью распределения  наночастиц в полимерной матрице. Согласно анализу экспериментальных данных,  оптимальным комплексом свойств обладают композиции с содержанием наноглины 5 % мас.