Синтез квантовых точек на основе селенида кадмия и изучение их взаимодействия с функционализированным аморфным полиметилетакрилатом

Ябланович А.Д1., Беканова М.З.1, Неумолотов Н.К.2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Ленинские горы, 1

2Российский химико-технологический университет им Д.И.Менделеева, Москва, Миусская пл., 9

E-mail: chlorophyta98@gmail.com

В последние десятилетия разработка гибридных органических/неорганических материалов, сочетающих полимерную матрицу и включенные в них неорганические наночастицы, например, квантовые точки (КТ), привлекает интерес многих научных групп. Сочетание физико-химических свойств полимерной матрицы и уникальных свойств КТ позволяет резко расширить возможности применения подобных материалов.

Известны разные подходы по включения КТ в матрицу полимера, но наиболее удобным является метод лигандного обмена. В этом случае низкомолекулярный лиганд, стабилизирующий КТ, замещается макромолекулярным лигандом. Для синтеза функционализированного полимера, способного вступить в лигандный обмен, использовали метод полимеризации по механизму обратимой передачи цепи (ОПЦ).

В данной работе было исследовано взаимодействие функционализированного полиметилметакрилата (ПММА) с КТ CdSe , изучено  влияние природы концевой группы полимера на стабилизацию КТ.

КТ CdSe сферической формы с d=2,8нм были получены методом коллоидного синтеза. Для получения функционализированного полимера был синтезирован ПММА с Mn≈8000 в присутствии 4-циано-4-(фенилкарбонотиоилтио)-пентановой кислоты в качестве ОПЦ-агента  и дитиобензоатная группа была подвергнута восстановлению водным раствором боргидрида натрия до тиольной. Методом ГПХ было показано, что молекулярные массы исходных и восстановленных полимеров не отличаются. Восстановление тиокарбонильной группы было подтверждено методом УФ-спектроскопии. Взаимодействие КТ с функционализированным ПММА было изучено методом динамического светорассеяния.

Благодарности:

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, номер проекта 16-03-00523.