Полимеризация мономеров винилового ряда в присутствии динитронов различного строения

Алыева А.Б.

Аспирант

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского, химический факультет, Нижний Новгород, Россия
E–mail: alisa.ssr@yandex.ru

Актуальной задачей современной синтетической химии макромолекул является управление стадией роста цепи в условиях радикального инициирования. Введение регулирующих агентов в реакционную смесь позволяет контролировать рост цепи и синтезировать (со)полимеры определенного состава с относительно узким молекулярно-массовым распределением и осуществлять направленный дизайн макромолекул.

В настоящей работе исследована полимеризация стирола (СТ) и метилметакрилата (ММА), инициируемая динитрилом азоизомасляной кислотой, в присутствии N,N-диметилглиоксаль динитрона (МДН), N,N-дитрет.-бутилглиоксаль динитрона (БДН), N,N-дифенилглиоксаль динитрона (ФДН) в температурном режиме 70–110ºС.

Введение динитронов в реакционную среду оказывает влияние на общий характер кинетики синтеза макромолекул, уменьшая скорость процесса на стадии автоускорения и регулируя молекулярно-массовые характеристики полимеров. Установлено, что при полимеризации СТ в присутствии МДН наблюдается выраженное акцептирование свободных радикалов, однако образцы, синтезируемые в массе, характеризуются высокой полидисперсностью. Нитроксильные радикалы образованные in situ, на основе БДН и ФДН, имеющие бóльшие стерические затруднения, оказывают значительно меньший ингибирующий эффект на скорость полимеризации. Использование БДН обеспечивает высокий контроль молекулярно-массовых характеристик синтезированных полимеров (Mw/Mn=1.22).

Установлены особенности полимеризация ММА и его сополимеризации со СТ, виниацетатом и акрилонитрилом при мольном соотношении ММА: второй мономер – 91:9. Показано, что для сополимеров значения полидисперсности ниже, чем для полиметилметакрилата. Использование БДН, как и в случаи полимеризации СТ, позволяет получить сополимеры с низкими значениями  полидисперсности (Mw/Mn=1.48).

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №17-03-00498).