Смеси полистиролсульфоната натрия с неионизованной полиакриловой кислотой в разбавленных и полуразбавленных водных растворах

Ефремов В.В.

МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: Yevv95@gmail.com

Интерполиэлектролитные комплексы (ИПЭК) представляют собой продукты реакций между полиэлектролитами, стабилизированные системой нековалентных межцепных связей. К настоящему времени подробно изучены ИПЭК, образованные противоположно заряженными полиэлектролитами в разбавленных растворах. Значительно меньше информации имеется об ИПЭК в полуразбавленных растворах. Между тем, именно в этом концентрационном режиме формирование комплексов является мощным рычагом управления реологическими свойствами растворов полиэлектролитов. В работах нашей научной группы было впервые показано, что неионизованная полиакриловая кислота (ПАК) способна образовывать комплексы с поликатионами за счет ион-дипольных взаимодействий между карбоксильной группой ПАК и положительно заряженными функциональными группами поликатиона, такие комплексы оказались термочувствительными. В данной работе исследованы смеси неионизованной ПАК и полианиона – полистиролсульфоната натрия (ПСС). Целью работы было установление факта образования ИПЭК, а также изучение влияния комплексообразования на реологические свойства растворов. В разбавленных растворах образование ИПЭК доказано методами потенциометрии и светорассеяния: статического и динамического. В полуразбавленном режиме исследования проводили методами капиллярной и ротационной вискозиметрии, а кроме того методом виброреометрии. Установлено, что изменение концентрационного режима кардинально меняет реологические свойства таких систем. Если в разбавленных растворах вязкость практически не зависит от состава смеси, то в полуразбавленном режиме вязкость комплексов превышает вязкость исходных полимерных компонентов более чем на порядок и резко растет с ростом концентрации, кроме того, наблюдается сужение концентрационной области полуразбавленных растворов без зацеплений. Зависимости приведенной вязкости, динамической вязкости, наибольшей ньютоновской вязкости, вязкого и упругого модулей от состава смеси проходят через максимум при соотношении компонентов [ПСС]:[ПАК]=2:3, что соответствует наиболее полному структурированию полуразбавленного раствора комплекса. Таким образом, в работе были впервые получены ИПЭК, образованные неионизованной ПАК и полианионом. Показано, что комплексообразование позволяет обратимо регулировать вязкость полуразбавленных растворов смесей в широких пределах.