Влияние условий электрополимеризации на получение полипиррола в виде порошка

Медведева Т.О., Истакова О.И.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
ФФФХИ, Москва, Россия

E-mail: t.o.medvedeva@gmail.com

Полипиррол (pPy) находит широкое применение в различных электронных, электрохимических и мембранных технологиях как электроактивный полимер с высокой электрической проводимостью и хорошей химической стабильностью, в составе амперометрических сенсоров [1], конденсаторов и источников тока, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками [2].

Существует два основных способа синтеза проводящих полимеров на основе гетероциклических соединений. Суть первого способа заключается в окислении растворенного мономера на поверхности электрода с формированием полимерной пленки; суть второго - в окислении мономера в растворе химическим агентом с осаждением полимера в виде порошка.

В своей работе мы предприняли попытку объединить достоинства обоих методов синтеза. Было проведено электроокисление пиррола в ацетонитрильном растворе фонового электролита на рабочем электроде с одновременной прокачкой полимеризационной среды (раствор мономера с фоновым электролитом) через поры электрода с заданной скоростью при варьировании скорости прокачки электролита, режима электрополимеризации, концентрации мономера, природы рабочего электрода и добавление редокс-медиатора. Было обнаружено, что результатом полимеризации является полипиррол, частично перешедший в раствор в виде коллоида и частично осажденный на рабочем электроде в виде полимерной пленки. Полученный полипиррол был проанализирован с помощью электрохимических и спектральных методов.

Литература

[1] Lakard B., Carquigny S. Gas sensors based on electrodeposited polymers // Metals. 2015. T. 5. C. 1371-1386.

[2] Krings L.H.M, Havinga E.E. The application of polypyrrole as counterelectrode in electrolytic capacitors // Synth. Met. 1993. № 54 C. 453-460.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 16-03-00916 А).