Композиционные материалы на основе хитозана, модифицированные хитиновыми вискерами

Антипова К. Г., Камышинский Р. А.

Московский физико-технический институт (Государственный университет), Москва, Россия

E-mail: kris444ti@yandex.ru

В последние годы ведется активная разработка композиционных материалов на основе природных и синтетических полимеров, механические свойства которых усиленны вискерами, для применений в различных областях биотехнологии и медицины. Данная работа посвящена изучению физико-механических свойств подобных композитов на основе хитозана с добавлением β-хитиновых вискеров.

В рамках работы были изготовлены две серии образцов из хитозана с разной молекулярной массой (Primex ChitoClear 43000 – 80 кДа; 43040 – 600 кДа) с концентрацией 1,0%, 1,5% и 2,0% в 2,0% укусусной кислоте/H2O и β-хитиновых вискеров (наполнением 0%, 1%, 10% и 20% от сухого веса хитозана). Нановискеры из β-хитина были получены в форме непрозрачного раствора по методу, описанному в литературе [1].

После полной гомогенизации (около суток) на магнитной мешалке растворы были заморожены в формах с латунным дном на медном стержне в жидком азоте. Затем образцы подвергались лиофилизации на установке Martin Christ Alpha 2-4LSC в течение двух суток.

Для полученных образцов получена кинетика набухания. Также, все композиты подверглись механическим испытаниям на сжатие со скоростью деформации 50%/мин на универсальной испытательной разрывной машине Instron 5965. Морфологии композитов была изучена методом сканирующий электронной микроскопии.

Микрофотографии образцов показывает анизотропную структуру композитов. В результате исследований механических свойств выявлено, что с увеличением концентрации хитозана до 2% и увеличением наполнения вискерами до 20% модуль Юнга композита растет до 160% для высокомолекулярного хитозана и до 280% для низкомолекулярного хитозана. Это объясняется тем, что с увеличением вязкости раствора уменьшается ориентированность вискеров.

Литература

[1] Olga I. Bogdanova, Dmitry K. Polyakov, Dmitry R. Streltsov, Artem V. Bakirov, John Blackwell, Sergey N. Chvalun // Structure of β-chitin from Berryteuthis magister and its transformation during whisker preparation and polymerization filling. Carbohydrate Polymers. 2016. №137. P. 678-684.