Изучение влияния соотношения компонентов эпоксидного связующего

на его физико-механические свойства

Гарифуллин Н.О.1, Жулидов Д.О.2

аспирант, студент

1 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия

2 - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: nilsongarifullin@gmail.com

На сегодняшний день развитие таких отраслей как аэрокосмическая и машиностроительная, не может осуществляться без качественных полимерных материалов, к которым предъявляются всё более серьёзные требования, как по эксплуатационным, так и по функциональным характеристикам. Среди полимерных материалов особое место занимают полимерные композиционные материалы (ПКМ). В качестве полимерных матриц ПКМ для высокопрочных изделий используются термореактивные связующие, в том числе на основе эпоксидных олигомеров. Свойства связующего определяется видом отвердителя и химическим строением эпоксидного олигомера, а также их соотношением.

В настоящей работе приведены результаты изучения физико-механических свойств отвержденного эпоксиаминного связующего, представляющего собой смесь, состоящую из эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителя 4,4’-диаминодифенилметана (ДАДФМ). Мольное соотношение концентраций аминных (NH) и эпоксидных (EP) групп составляло: 0.5; 0.6; 0.7; 0.75; 0.8; 0.9; 1; 1.11; 1.25; 1.33; 1.43; 1.66; 2; 3. Образцы отверждённого связующего подвергали испытаниям на растяжение и трехточечный изгиб по стандартам ASTM D638-10 и ASTM D 3039, соответственно, с использованием универсальной испытательной машины Zwick/Roel TC-FR010. В результате получены зависимости физико-механических характеристик связующего от соотношения NH/EP, а так же от температуры отверждения. Показано наличие зависимостей между величинами модуля упругости, а также прочности от соотношения реагентов и температуры отверждения образцов.

Авторы выражают свою признательность за помощь в работе к.х.н. Малкову Г.В.

Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. регистрации 01201055328.