## Влияние частиц кремнийсодержащего гидроксиапатита на морфологию и антибактериальную активность полимерных 3-Д скэффолдов, полученных методом электроформования.

## Мельник Е.В., Сурменева М.А., Городжа С. Н.

Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия

E-mail: meliza_94@mail.ru

Методом электроформования сформированы модифицированные скэффолды на основе поликапролактона (ПКЛ) с добавлением наночастиц кремнийсодержащего гидроксиапатипа (Si-ГА) для улучшения его остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств. Полимерный раствор синтезировали путем растворения гранулированного порошка ПКЛ в хлороформе с концентрацией 9 мас. %. Порошок Si-ГА суспендировали в данном растворе с концентрацией 10 мас. %. Для получения волокон были подобраны следующие параметры: диаметр шприца – 0,58 мм, скорость потока 3,6 мл/ч, напряжение – 10 кВ.

Морфология поверхности функционализированных 3-Д скэффолдов исследовалась на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JEOL JSM-7500F. Данные, полученные методом СЭМ, были проанализированы с помощью программы ImageJ. При анализе морфологии поверхности было обнаружено встраивание наночастиц Si-ГА порошка в структуру волокна. Также единичные агломераты были зафиксированы на поверхности в междуволоконном пространстве. В результате встраивания Si-ГА образуется пористая поверхность, предпочтительная для стимуляции и роста клеток костной ткани. Рассчитанные значения диаметра волокон и частиц полученных образцов говорят о том, что по сравнению с однородной структурой волокон чистого ПКЛ, диаметр которых составил 6,52±0,50 мкм, ПКЛ с добавлением Si-ГА и диаметром волокон 11,86±3,09 мкм, обладает более изломанной и капельной структурой.

Антибактериальная способность ПКЛ/Si-ГА скэффолдов оценивалась с помощью грамм-положительных бактерий Staphylococcus Aureus (S. Aureus), которые были культивированы в жидкой среде «Nahrbouillon» (NB) в шейкере-инкубаторе при температуре 37 °C в течение 12 часов. Отслеживание роста бактерий на образцах относительно контрольного раствора с бактериями проводилось с помощью флуоресцентного микроскопа Zeiss Observer Z1. Антибактериальные анализы показали, что при сравнении с контрольными образцами, скэффолды ПКЛ/Si-ГА обладают повышенной антибактериальной активностью по отношению к выбранному типу бактерий S. Aureus.

Автор выражает свою благодарность д-ру Алешу Лапанье Люблянского университета и к.ф.-м.н. Сурменеву Р.А. ТПУ за помощь в проведении исследований.