Влияние растворов электролитов на механические свойства бактериальной целлюлозы

Грачёв В.С.

Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

gvs94.f1@mail.ru

Бактериальная целлюлоза (БЦ) получила широкое применение в медицинских целях и для производства нанокомпозитных материалов. БЦ обладает особыми механическими и сорбционными характеристиками [1], обусловленными ее фибриллярной структурой, что требует их тщательного изучения. Кроме того, механические свойства БЦ, как и других целлюлозных материалов, могут радикально изменяться при контакте с жидкостями различного состава. Однако исследования влияния растворов электролитов, актуальные в том числе с точки зрения возможности контакта с физиологическими растворами при медицинском применении, отсутствуют. Цель настоящей работы - выяснение механизма действия воды и водных растворов электролитов на механические характеристики БЦ.

В работе использована БЦ, синтезированная продуцентом G. hansenii [2]. Методом СЭМ показано, что БЦ имеет сеть микрофибрилл диаметром 5-10 нм. Степень и скорость пропитки в растворах хлоридов Li, Na, K в целом симбатна лиотропному ряду катионов щелочных металлов. При механических испытаниях в режиме одноосного растяжения установлено, что  модуль Юнга Е и деформация до разрушения εc для осушенных образцов БЦ составляют 2,8 ГПа и 3% соответственно. При пропитке БЦ насыщенным раствором LiCl величины Е и εc практически не отличаются от величин для сухих образцов. При пропитке водой и раствором KCl происходит снижение модуля Юнга до 1-1,5 ГПа  и увеличение разрывной деформации до 8-10%. Долговечность целлюлозы, пропитанной раствором LiCl, составляет 5,5 мин при нагрузке 300 г, что на порядок больше, чем долговечность при пропитке водой и раствором KCl. По-видимому, ослабление действия воды при растворении электролитов, содержащих положительно гидратирующиеся ионы Li+ и Na+, связано с ослаблением трансляционного движения ее молекул [3].

Литература

1. Scionti G. Mechanical Properties of Bacterial Cellulose Implants. // MSc Thesis: Chalmers University of Technology, Gothenburg, 2010.

2. Gromovykh T.I. et al. Bacterial Cellulose Synthesized by Gluconacetobacter Hansenii for Medical Applications. // Appl. Biochem. and Microbiol. 2017, Vol.53, #1, pp.59-66.

3. Rodnikova M.N. Negative hydration of ions. // Russian Journal of Electrochemistry. 2003. V. 39. №2. P. 192-197.