Влияние pH на механические свойства растворов на основе катионного поверхностно-активного вещества и гидрофильного полимера

Алешина А.Л., Макаров А.В.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: aleshina@polly.phys.msu.ru

В последние годы большой интерес представляют полимерные системы, свойства которых восприимчивы к изменению внешних факторов, например, к изменению pH. pH-восприимчивые гели находят широкое применение в медицине, например, в качестве носителей для контролируемого выделения лекарства в организме.

В литературе больше всего изучены гели и смеси, способные изменять свой объем при изменении pH: претерпевать коллапс или набухать. Менее изучены полимерные системы, которые не изменяют объем при изменении pH. Механические свойства таких растворов меняются в зависимости от значения pH. Поэтому целью настоящей работы является изучение влияния pH на механические свойства растворов на основе катионного поверхностно-активного вещества и гидрофильного полимера.

В ходе работы были получены растворы цилиндрических мицелл ПАВ и изучено влияние изменения pH на их механические свойства. Нами было обнаружено, что варьирование pH от 5.5 до 11.1 не меняет механические свойства мицеллярной сетки. Такие растворы обладают выраженными вязкоупругими свойствами в широком диапазоне pH, их вязкость достигает 100 Пас. В растворах, содержащих полимер/ПАВ, при изменении pH наблюдается значительное изменение механических свойств. При низком значении pH 5.5 смеси не проявляют вязкоупругих свойств, что свидетельствует о том, что мицеллярная сетка разрушается.  Низкая вязкость 0.006 Пас  таких смесей обусловлена наличием у полимера слабогидрофобных ацетатных группы, которые могут взаимодействовать с мицеллами. При высоких pH 11.1 вязкость растворов достигает значения 100 Пас, что обусловлено наличием в растворах мицеллярной сетки.

Таким образом, в настоящей работе была изучена восприимчивость к pH растворов ПАВ и смесей ПАВ/полимер значительно уменьшающих свою вязкость и теряющих вязкоупругие свойства без изменения объема.

Благодарность. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (15-03-00114).