Контролируемый синтез амфифильных блок-сополимеров акриловой кислоты и стирола в растворителях разной полярности в присутствии симметричных тритиокарбонатов

Осипова Н.И.1, Минеева К.О.2

1Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, проспект Вернадского, 86

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Ленинские горы, 1, стр. 3

Email: natosi2008@yandex.ru

Одной из актуальных задач в области макромолекулярной химии является контролируемый синтез полимеров с заданной архитектурой цепи. Особый интерес среди них вызывают амфифильные сополимеры разного строения, растворы которых в селективных растворителях способны к самоорганизации. Синтез амфифильных сополимеров заданной архитектуры и молекулярной массы осуществляют «живой» анионной и контролируемой радикальной полимеризацией. При этом бóльшее внимание в литературе уделено изучению амфифильных блок-сополимеров разного строения. В то же время изучению закономерностей синтеза и исследованию свойств амфифильных градиентных и статистических сополимеров, образующихся в условиях «живого» механизма, посвящены единичные работы. Недавно было показано, что полярность растворителя может влиять на закономерности радикальной сополимеризации по механизму обратимой передачи цепи (ОПЦ) разнополярных мономеров. В этой связи целью настоящей работы явилось систематическое изучение закономерностей сополимеризации стирола и акриловой кислоты под действием тритиокарбонатов в малополярном (1,4-диоксане) и полярном (ДМФА) растворителях. Сополимеризацию инициировали радикальным инициатором ДАК, процесс вели при 80°С.

Показано, что при прочих равных условиях скорость сополимеризации зависит от природы используемого растворителя. Для исследованных тритиокарбонатов независимо от состава мономерной смеси и природы растворителя реализуется «живой» механизм полимеризации, что доказывается линейным ростом молекулярной массы полимеров с конверсией. Установлено, что состав сополимера зависит от 1) природы растворителя, 2) природы ОПЦ-агента. Полученные результаты обсуждаются с позиций эффекта избирательной сольватации мономеров растущим макрорадикалом.

Благодарность

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-03-00131).