Влияние активированных углеродных нанотрубок на свойства резин на основе эпихлоргидринового каучука

Тимофеева Е.Н., Евдокимова Т.Н., Федорова Е.А.

Северо- Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова,

химическое отделение, г. Якутск, Россия

E- mail: ekaterinatimofeeva722@gmail.com

Одним из перспективных направлений исследований в области композиционных полимерных материалов является создание эластомерных  композитов на основе углеродных нанотрубок (УНТ).  Как показывает практика, основной проблемой при длительном хранении нанодисперсных наполнителей является снижение удельной поверхности за счет повышения размера частиц вследствие образования агломерации. В эластомерном  композите, из-за слабой адгезии крупных агломератов УНТ и матрицы каучука, они служат концентраторами напряжений, по которым происходит разрушение материала при эксплуатации [1]. В ходе исследования разработана технология ультразвуковой  активации УНТ, а так же изучено влияние активированных УНТ на свойства  материала.

В работе исследованы свойства резин на основе эпихлоргидринового каучука марки HYDRIN T6000, наполненных  активированными  многослойными УНТ. Активацию проводили в ультразвуковом генераторе И-10 в течение 1 минуты.   Испытания на физико- механические свойства проводили в соответствии с ГОСТ 270-84. Сопротивление резин истиранию при скольжении определяли по ГОСТ - 426-77.

По мере увеличения содержания не активированного УНТ, прочностные показатели исследованных резин, имеют тенденцию к увеличению на 10%, относительное удлинение при этом уменьшается  на 20%. Ультразвуковая активация позволяет повысить  результаты соответственно  на 45% и 31%  по сравнению со свойствами немодифицированных резин. Наиболее сильное влияние введение  активированного УНТ оказывает на износостойкость полученных резин. Наблюдается повышение износостойкости на 42%. Установлено, что активация нанотрубок в ультразвуковой ванне по разработанной технологии, значительно улучшает эксплуатационные свойства модифицированных резин. Возможно, это связано  с более равномерным распределением наполнителя по матрице каучука

Литература

[1] Слободкина К.Н. Композиции на основе бутадиен- нитрильного каучука и тиокола, модифицированные углеродные нанотрубки TUBALL// Вестник технологического университета. 2015. Т. 18. №17 С. 104-106