Синтез амфифильных блок-сополимеров акриловой кислоты н-бутилакрилата и

N-изопропилакриламида гетерофазной полимеризацией в условиях обратимой передачи цепи

Огай В.В., Ковалев А.А.

Московский технологический университет, институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений им. С.С. Медведева, Москва, Россия

E-mail: leraogaj@gmail.com

В настоящее время активно развиваются подходы к получению амфифильных блок-сополимеров, самоорганизующихся в процессе синтеза в наноразмерные частицы контролируемой морфологии. Для этой цели используют радикальную полимеризацию с обратимой передачей цепи в сочетании с гетерофазной полимеризацией, что позволяет получать различные гибридные частицы с новыми свойствами. Применение N-изопропилакриламида в качестве одного из мономеров позволит придать будущему блок-сополимеру новые свойства, так как поли(N-изопропилакриламид) относится к термочувствительным полимерам, нижняя критическая температура растворения (НКТР) которого составляет примерно 32 ºС. При этой температуре в водных средах происходит фазовый переход «клубок-глобула».

Целью работы являлся синтез амфифильных блок-сополимеров путем комбинирования возможностей полимеризации с обратимой передачей цепи и гетерофазной полимеризации на примере акриловой кислоты, АК, н-бутилакрилата, н-БА, и N-изопропилакриламида, НИПАМ. Дисперсионную полимеризацию н-БА проводили в присутствии полиакриловой кислоты с тритиокарбонатной группой внутри цепи, ПАК, выполняющей одновременно функцию агента обратимой передачи цепи и стабилизатора. Такое строение полимерного прекурсора обеспечит образование триблок-сополимера ПАК-блок-ПБА-блок-ПАК. Эксперименты проводили при различном способе введения мономера и различной концентрации инициатора динитрила азо-бисизомасляной кислоты, ДАК (0.08, 0.13 и 0.17 % масс. на мономер), при 65 ºС. В качестве дисперсионной среды использовали смесь метанола и воды в объемном соотношении 4:1. Как и ожидалось, с увеличением концентрации ДАК увеличивалась скорость полимеризации и предельные конверсии мономера. На ГПХ-кривых с увеличением конверсии н-БА был замечен сдвиг моды в сторону увеличения молекулярных масс. Полученные частицы будут использованы при проведении затравочной полимеризации НИПАМ в качестве затравочных.