Синтез амфифильных триблок сополимеров на основе н-бутилакрилата и акриловой кислоты полимеризацией с обратимой передачей цепи

Левина Ю.В.1, Губина Н.С.2

1Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, проспект Вернадского, 86

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Ленинские горы, 1, стр. 3

levina2015@mail.ru

Синтез полимеров с заданным комплексом свойств является одной из центральных задач химии высокомолекулярных соединений. В последние десятилетия для этого активно применяют разные варианты контролируемой радикальной полимеризации, одним из которых является полимеризация с обратимой передачей цепи (ОПЦ) по механизму присоединения-фрагментации. Особое место среди полимеров разной архитектуры занимают блок-сополимеры, и в частности, амфифильные блок-сополимеры, которые обладают способностью к микрофазовой сегрегации в растворе и блоке.

Цель настоящей работы заключается в исследовании закономерностей образования амфифильных триблок-сополимеров на основе акриловой кислоты и н-бутилакрилата под действием симметричных тритиокарбонатов в качестве агентов ОПЦ.

Синтез блок-сополимеров осуществляли в растворе 1,4-диоксана и ДМФА под действием полимерных тритиокарбонатов (Pm–SC(=S)S–Pn) на основе полибутилакрилата (ПБА) и полиакриловой кислоты (ПАК), в качестве инициатора использовали динитрилазо-бис-изомасляной кислоты (ДАК). Полимерные ОПЦ-агенты синтезировали ОПЦ-полимеризацией мономеров в массе в присутствии дибензилтритиокарбоната и ДАК.

Впервые осуществлен прямой синтез триблок-статистических сополимеров на основе н-бутилакрилата и акриловой кислоты, содержащих концевые блоки гомополимеров ПАК или ПБА и центральный блок сополимера акриловой кислоты и бутилакрилата. Показано, что блок-сополимеризация протекает по ОПЦ-механизму, при этом образующиеся блок-сополимеры характеризуются узким ММР. Скорость блок-сополимеризации зависит от природы используемого растворителя.

Синтезированные блок-сополимеры исследованы методом ДСК. Обнаружено, что блок-сополимеры характеризуются только одной температурой стеклования, величина которой определяется их составом.

Благодарность

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-03-00131).