Исследование влияния способа эксфолиации β-хитина на механические свойства композитов на основе полиакриловой кислоты.

Глушкова Н. А.1,2, Богданова О.И.1,3, Истомина А.П.1,4, Стрельцов Д.Р.1,2, Белоусов С.И.1, Крашенинников С.В.1

1Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт», г. Москва, Россия

2Московский Физико-Технический Институт (ГУ), Москва, Россия

3Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

Московский Технологический Университет (МИТХТ), Москва, Россия

Е-mail: nata_glushkova@bk.ru

- Хитин – это один из наиболее распространенных природных полисахаридов, выполняющий в живых организмах опорную и двигательную функции. Хитин в живых организмах образует фибриллы с большим характеристическим отношением длины к их диаметру и высокими механическими свойствами. Наиболее стабильная и часто встречаемая кристаллическая структура – α-хитин, β-хитин менее распространен. В данной работе мы сфокусировались на исследовании двух способов эксфолиации β-хитина и их влиянии на механические свойства композитов на основе этого полисахарида и полиакриловой кислоты.

- Первичная обработка заключалась в удалении белка из гладиуса кальмара путём депротеинирования в растворе 5% NaOH при комнатной температуре в течение 24 часа.

На втором этапе разработаны методы эксфолиации β-хитина в водном растворе с добавлением акриловой или аскорбиновой кислот. Для эксфолиированного хитина были проведены реологические испытания. В результате были подобраны оптимальные концентрации акриловой и аскорбиновой кислот и время эксфолиации. Морфология эксфолиированного хитина была исследована методом атомно-силовой микроскопии. Показано, что процесс эксфолиации с добавлением указанных кислот не приводит к значительному разрушению аморфной фазы нативных фибрилл хитина.

Методом полимеризационного наполнения на основе полиакриловой кислоты и β-хитина были получены нанокомпозиты с содержанием полисахарида 1–3 %мас. Их механические свойства исследовали при контролируемой относительной влажности воздуха на универсальной разрывной машине Instron 5965 при комнатной температуре.

Выполнено при финансовой поддержке РНФ № 17-73-10324