Новые бесцементные составы для эндопротезирования суставов

Андрусова Н.Н.

Московский технологический университет, институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, факультет Биотехнологии, Москва, Россия.

E-mail: nrychneva@mail.ru

С каждым годом количество заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата возрастает, что повышает актуальность проблемы создания качественных и недорогих эндопротезов. Наиболее перспективным методом фиксации частей эндопротезов является бесцементный метод. Бесцементные компоненты эндопротеза имеют пористую поверхность, состоящую из гидроксиапатита, позволяя кости впоследствии врастать в имплант. Для улучшения механической прочности бесцементных составов мы предлагаем вводить в них биосовместимые полимеры, увеличивая тем самым долговечность протеза.

В ходе научной работы были проведены реовискозиметрические исследования растворов ацетата целлюлозы OPADRY CA 500F 190001 производства компании Colorcon в биологически совместимых растворителях – метилпирролидоне и диметилсульфоксиде в широком диапазоне концентраций: от 90 до 230 г/л. Эксперимент проводили на ротационном вискозиметре Брукфильда DV2TLV с рабочим узлом типа системы коаксиальных цилиндров в диапазоне температур: от 15 до 45 С. Были получены кривые течения и вязкостно-скоростные кривые исследуемых растворов. Их вид свидетельствует о том, что все объекты проявляют ньютоновское поведение, что дает возможность охарактеризовать их величиной ньютоновской вязкости. Температурная зависимость этой вязкости подчиняется закону Аррениуса – Френкеля – Эйринга, что дает возможность рассчитать энергию активации вязкого течения, которая для растворов в метилпирролидоне составляет от 30 до 35 кДж/моль, а для растворов в диметилсульфоксиде – от 20 до 35 кДж/моль. Показано, что энергия активации вязкого течения слабо зависит от состава раствора, однако есть небольшая тенденция к ее увеличению с увеличением концентрации. Это указывает на затруднение течения при переходе к более концентрированному раствору. Построены концентрационные зависимости вязкости, которые можно аппроксимировать двумя прямыми, образующими излом в случае растворов в диметилсульфоксиде при концентрации 170 г/л, а в случае метилпирролидона – при 165 г/л. Согласно литературным данным [1] точка излома соответствует началу заметной ассоциации, поэтому для последующего диспергирования гидроксиапатита целесообразно выбирать концентрацию, не достигающую точки излома.

Литература

[1] В.М. Глазов, В.Д. Зиновьев Физическая и коллоидная химия. – М.: Высш.шк.,1988.