Изучение объемного набухания эластомеров, наполненных бентонитом

Тесленко Д. В. КармановаО.В.

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Воронеж, Россия

E–mail:darina.teslenko.96@mail.ru

В настоящее время актуальность приобретают исследования направленные на создание набухающих полимеров [1]. В первую очередь это относится к строительным материалам на основе эластомеров, наполненных гидрофильными компонентами. Разновидностью таких материалов являются уплотняющие элементы зданий, полимерной основой которых является каучук, а наполнителем – бентонит [2]. Использование бентонитовой гидроизоляции позволяет предупреждать нежелательные протечки в конструкциях. Принцип действия таких материалов основан на свойствах бентонита: при контакте с водой наполненный эластомер разбухает в пределах ограничивающего его объема. Набухающая способность бентонита определяется содержанием в нем монтмориллонита – высокодисперсного слоистого алюмосиликата, в котором за счет замещения катионов кристаллической решетки появляется избыточный отрицательный заряд, что компенсирует обменные катионы, расположенные в межслоевом пространстве [3].

Целью работы явилось исследование объемного набухания эластомеров, полученных на основе бутадиен-стирольного каучука и бентонита Хакасского месторождения, концентрация обменных катионов в 100 г сухого вещества которого находится в пределах 57,2–66,3 мг-экв.  Для повышения активности бентонита в него вводили вещества, содержащие катион Na+ (NaCl – 3 %, NaHCO3 – 3 % и их комбинация с общим содержанием – 4%).  Экспериментальные образцы выдерживали в минерализованной и пресной воде в течение 7 суток. Определена степень набухания эластомерных композиций и проведена оценка кинетики процесса. Обоснованы дозировки бентонита и соотношения активаторов, обеспечивающие лучшие характеристики. Определен состав набухающей эластомерной композиции с содержанием 200 мас.ч бентонита, активированного комбинацией NaCl и Na2НCO3.

Литература

1. Шилин А.А., Зайцев М.В., Золотарев И.А., Ляпидевская О.Б. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте. Тверь.2003.

2. Попченко С.Н. Гидроизоляция сооружений и зданий.  Л: Стройиздат, 1981..

3.Осипов В.И. Кристаллохимические закономерности гидрофильности глинистых минералов // Связанная вода в дисперсных системах. М.: МГУ 1980. Вып. 5 С. 177-197.