Исследование кинетики кристаллизации полипропилена модифицированного нуклеаторами

Балькаев Д.А.а,б, Сурнова А.В.б, Нуртдинов А.С.б, Сухоруков С.А.а, Амирова Л.М.а

а Казанский национальный исследовательский технический университет – КАИ им. А.Н. Туполева, г. Казань

б Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань

e-mail: dinar.balkaev@yandex.ru

В работе представлены результаты исследования кинетики кристаллизации полипропилена модифицированного структурообразующими добавками, при помощи программного обеспечения Proteus Termokinetics.

В качестве объекта исследования выбран гомополимер пропилена производства НКНХ марка 1262R. В работе использовали зарубежную структурообразующую добавку Hyperform HPN-20E, а также полученный в лабораторных условиях аналог. Введение добавок и грануляцию полимера проводили в двухшнековом экструдере Scientific LTE 16-40.

Теплофизические характеристики и фазовые переходы были определены методом ДСК (Netzsch DSC 214 Polyma), и проведен анализ повышения степени кристалличности полимера при различном содержании структурообразующих добавок.

С помощью программного обеспечения Netzsch Termokinetics смоделированы процессы неизотермической кристаллизации наполненных композиций, проведен расчет энергии активации кристаллызации. Методом оптической микроскопии в поляризованном свете исследовано влияние структурообразующих добавок на форму и размер кристаллической структуры полипропилена при различных режимах кристаллизации.