Модификация латекса для пропитки технических тканей

Чвирова А.А., Никифорова А. Д.

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Воронеж, Россия

E–mail: nyurok97@mail.ru

Проблема повышения адгезии текстильных материалов к резине является актуальной задачей, так как обеспечивает прочность связи в резинотканевых композитах и эксплуатационные характеристики изделий на их основе [1]. В настоящее время в качестве текстильных армирующих материалов используются технические ткани на основе натуральных и синтетических волокон.  Повышение прочности связи технических тканей к резине можно достичь путем введения в состав резиновых смесей специальных промоторов адгезии, а также обработкой поверхности армирующих материалов адгезионноактивными составами [2].

В качестве объектов исследования использовали технические ткани на основе полиамидных волокон. Для пропитки тканей использовали состав на основе бутадиен-нитрильного латекса, в который вводили модификатор. Формальдегидный модификатор получали в лабораторных условиях. Пропитку тканей осуществляли при комнатной температуре в течение 1, 3, 5 минут. Образцы пропитанных тканей подвергали трехступенчатой сушке при температурах 105-135 оС до постоянной массы. Эффективность пропитки оценивали по привесу ткани после сушки.  Установлено, что привес ткани возрастает с увеличением концентрации раствора модификатора, но мало зависит от времени пропитки. Отмечено уменьшение усадки тканей с увеличением концентрации пропиточного раствора при продолжительности пропитки 1 минута и увеличение данного показателя при продолжительности 3 и 5 минут. Для обрезинивания технических тканей использовали резиновую смесь на основе бутадиен-нитрильного каучука.  При анализе адгезионных свойств системы «резина-пропитанная ткань» установлено, что прочность связи повышается с увеличением продолжительности пропитки и снижается при повышении температуры сушки выше 110 оС. Улучшение свойств резинотканевого композита можно достичь за счет подбора оптимальных параметров обработки тканей.

Литература

[1] Осошник И.А., Шутилин Ю.Ф., Карманова О.В. Производство резиновых технических изделий. Воронеж: ВГТА. 2007.

[2] Шмурак И.Л., Генин В.Я., Кулейкина Т.В., Подкопаева З.П. Армирующие материалы для шин и их обработка // Каучук и резина. 2001. No 2 . С. 22-25.