Влияние ионизирующих излучений на структурные параметры резин

Лисовцова Т.Е.

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Воронеж, Россия

E–mail:lisovtsovat@mail.ru

При воздействии на полимеры излучений энергии в них происходят радиационно-химические превращения структурирующего и деструктирующего характера, приводящие
к изменению структуры и свойств [1]. Согласно делению полимеров, на типы 
по преобладанию радиационно-химических превращений бутилкаучук относится 
к деструктирующимся [2]. Это позволяет при обработке резин на основе бутилкаучука ионизирующими излучениями получать материалы с заданными пласто-эластическими свойствами, варьируя дозу облучения.

Изучены изменения структурных параметров наполненных резин на основе бутилкаучука смоляной вулканизации при воздействии на них γ-излучения дозами 30, 50, 70 кГр. Исходные образцы резин представляли собой пластины толщиной 10 мм. Обработку
γ-лучами осуществляли на установке с источником Со60. Изменение структурных параметров оценивали с использованием методов золь-гель анализа и равновесного набухания образцов, полученных из 4 слоев пластины: 1 и 4 - внешних, 2 и 3 – внутренних.

Установлено, что для деструктантов, полученных при дозах 50-70 кГр плотность химически сшитых цепей сетки приблизительно одинакова, но значительно ниже, чем для образцов, облученных при 30 кГр. При сопоставлении структурных характеристик по слоям отмечено, что во внутренних слоях резины деструкция более выражена. По данным золь-гель анализа выявлено, что, скорость разрушения гель-фракции образцов возрастает 
с увеличением дозы облучения. На основе полученных результатов можно сделать вывод 
о том, что разрушение поперечных связей в резинах на основе бутилкаучука происходит одновременно с деструкцией макромолекул.

Литература

[1] Иванов В. С. Радиационная химия полимеров. Л. Химия. 1988.

[2] Хакимуллин, Ю. Н. Структура, свойства и применение радиационных регенератов резин на основе бутилкаучука. Казань. 2011.