Композитные криогели поливинилового спирта, наполненные нановолокнами бактериальной целлюлозы

Ражева Т.М.

Российский химико – технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия

E – mail: Razhevatanya@gmail.com

Криогели поливинилового спирта (ПВС) – макропористые физические гели кристаллизационного типа, образующиеся в результате криогенного воздействия, т.е. замораживания, инкубации в замороженном состоянии и оттаивания концентрированных растворов ПВС. В последнее время интерес к таким системам в медицине и биотехнологии очень высок, так как криогели ПВС биосовместимы и нетоксичны. Наиболее часто их используют в качестве носителей лекарственных средств, а также в качестве матриц для иммобилизации бактериальных клеток.

Основными способами регулирования физико – химических свойств подобных гелей являются: варьирование концентрации ПВС в исходном растворе, изменение параметров низкотемпературного воздействия, количество циклов замораживания–оттаивания, а также введение различных модификаторов, причём, как растворимых, так и нерастворимых. Одной из развивающихся областей применения композитных криогелей ПВС является разработка имплантатов костной ткани, которые должны иметь высокие физико – механические показатели и быть биосовместимыми.

В данной работе проведены исследования свойств и морфологии композитных криогелей ПВС, наполненных нановолокнами бактериальной целлюлозы (НВБЦ). Данный наполнитель можно рассматривать как армирующий компонент, который позволяет значительно повысить жесткость и теплостойкость композитов. Показано, что однократное замораживание–оттаивание исходной суспензии НВБЦ в растворе ПВС дает композитный криогель, чей компрессионный модуль упругости в 4 раза превышает тот же показатель эквиконцентрированного в отношении ПВС ненаполненного криогеля, а температура плавления композита на 5ºС выше. Также найдено, что число циклов замораживания–оттаивания значительно влияет на жесткость наполненного криогеля. В исследуемом интервале концентраций нановолокнистой целлюлозы (0,26 – 1,1 мас.%) изменение прочностных показателей композитов после циклического криогенного воздействия происходит не прямо пропорционально в зависимости от концентрации наполнителя, поэтому дальнейшее увеличение содержания НВБЦ в композите является нецелесообразным.