pH-чувствительные липосомальные наноконтейнеры

Смирнова Н.Г.

РХТУ имени Д.И.Менделеева, Институт химии и проблем устойчивого развития, кафедра биоматериалов, Москва, Россия

E-mail: smirnovanatalia2016@yandex.ru

- В современной науке очень важную роль занимает создание систем эффективной доставки лекарственных средств к месту их действия в организме. Одним из последних результатов было создание pH-чувствительных контейнеров (липосом), способных высвобождать загруженные в них препараты при попадании в среду с характерным рН. Для этого в липидные мембраны встраивают липидоподобные вещества, «молекулярные конформационные переключатели», способные изменять конформацию углеводородных цепей в зависимости от pH, что приводит к нарушению упаковки гидрофобной части бислоя и высвобождению внутреннего содержимого липосом в окружающую среду.

- В данной работе мы предлагаем использовать переключатель иного типа- производное желчной (литохолевой) кислоты (ЛК), содержащее гидрофобное стероидное ядро и рН-чувствительные функциональные группы. ЛК встраивали в мембрану электронейтральных липосом, сформированных из фосфатидилхолина или дипальмитоилфосфатидилхолина. Массовая доля ЛК в мембране составляла 2-5%. Заряд липосом оценивали, измеряя электрофоретическую подвижность (ЭФП) частиц при разных значениях рН, используя соответствующие буферные растворы. Было показано, что в кислой среде липосомы несут положительный заряд, так как триазольная группа, содержащаяся в ЛК протонируется, а в щелочной – отрицательный, так как наблюдается диссоциация карбоксильной. Методом динамического светорассеяния было установлено, что молекулы ЛК находятся во внешнем монослое липидной мембраны. Для этого к липосомам добавляли противоложно заряженный полиэлектролит и следили за количеством полимера, вызывающим полную нейтрализацию заряда. Меняя рН внешней среды, мы можем воздействовать на поверхностный заряд липосом. Вещество, встроенное в мембрану, при этом, по-видимому, меняет свою ориентацию в липидном бислое, стремясь к такому расположению, чтобы соответствующая заряженная группа находилась в контакте с внешней буферной средой. Такая переориентация молекул ЛК может приводить к разупорядочиванию бислоя и высвобождению вещества, заключенного во внутренний объем липосом. Полученные в работе результаты могут быть использованы для создания pH-чувствительных липосомальных наноконтейнеров.