Фазовое состояние и реология сульфированных сополимеров поли-арилен-1,3,4-оксадиазола

Ядыкова А.Е.,1 Ященко В.С.,2 Ильин С.О.3

1РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия
2ИХНМ НАН Беларуси, Минск, Беларусь
3ИНХС РАН, Москва, Россия

E-mail: karkovskayaae@gmail.com

В последнее время актуальным является переход к возобновляемой и экологичной энергетике. Задачей работы являлось получение сополимеров поли-арилен-1,3,4-оксадиазола, используемых в качестве термостойких протонопроводящих мембран для водородных топливных элементов, способных к длительному многократному использованию в условиях высоких температур, а также исследование растворимости и реологии их растворов для установления оптимальных условий формирования мембран.

Были разработаны "one-pot" методы синтеза и впервые синтезированы гополимеры – поли(1,3,4-оксадиазол-2,5-диил-2,8-феноксатиин-10,10-диоксид-4-сульфонат) и поли(1,3,4-оксадиазол-2,5-диил-3,3'-(6,6'-оксидибензосульфонат)), а также их сополимеры с разным соотношением феноксатиин-10,10-диоксид-4-сульфонатных и 2,2'-оксидибензосульфонатных фрагментов (с массовыми соотношениями 1/3, 1/1, 3/1).

Методом лазерной интерферометрии была изучена растворимость гомо- и сополимеров в протонодонорных и протоноакцепторных растворителях и их смесях. Оказалось, что полимеры были растворимы только в воде и водных растворах полярных сорастворителей, при этом растворимость зависела от температуры и pH среды.

Для исследования образцов растворов была использована ротационная реометрия. В среде воды даже при высоком разбавлении образцы полимеров образовывали гель, повышение температуры не давало изменений. Повышение pH среды и введение сорастворителя способствовало переходу геля в раствор, что сопровождалось снижением вязкости образцов в несколько десятичных порядков.

Полученные результаты могут быть использованы для экологически чистого синтеза сополимеров и их переработки через растворы в пленки для получения мембран.

Исследование выполнено за счет средств гранта РФФИ № 17-53-04002 Бел_мол_а.