Молекулярно-массовые характеристики полиимидов, полученных каталитической автополиконденсацией мономера АВ

Иванов Е.В.1, Цегельская А.Ю. 2, Солдатова А.Е. 2, Абрамов И.Г.3

1Московский Технологический Университет, ИТХТ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

2ФБГУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН, Москва, Россия

3Ярославский Государственный Технический Университет, Ярославль, Россия

E-mail: ivanovev0308@gmail.com

Методом ГПХ исследованы молекулярно-массовые характеристики образцов полиэфиримида (ПЭИ), полученных ранее разработанным методом автополиконденсации мономера АВ - 3-аминофеноксифталевой кислоты (АФФК), в расплаве бензойной кислоты [1]. Установлено, что образцы, полученные при 140оС при длительности реакции 2 часа и концентрации мономера в исходной смеси 10% вес. имеют широкое ММР (Mw/Mn=4), причем на кривой ГПХ хорошо различимы высокомолекулярная и низкомолекулярная мода. Методом масс-спектрометрии MALDI-TOF установлено, что низкомолекулярная фракция состоит, в основном, из смеси циклического тримера и тетрамера.

Образование значительного количества (до 20%) низкомолекулярных циклических олигомеров связано с тем, что 100% всех растущих олигомерных цепей имеют две концевые группы А и В, способные реагировать друг с другом. Показано, что соотношение высокомолекулярных и низкомолекулярных циклических продуктов может быть сдвинуто в сторону растущих цепей путем увеличения концентрации АB в исходной системе. Установлено также, что заметное сужение ММР синтезированных ПЭИ может быть достигнуто введением в систему добавок типа Вn, где В - активная аминогруппа, реагирующая с ангидридной группой (А), образующейся из фталевого фрагмента мономера АВ.

Литература

- Buzin P.V., Yablokova M.Yu., Kuznetsov A.A., Smirnov A.V., Abramov I.G. New AB Polyetherimides Obtained by Direct Polycyclocondensation of Aminophenoxy Phthalic Acids, High Performance Polymers. 2004, № 16, p. 505-514