Высокотемпературный синтез металлорганических структур на основе железа (III)

Князева М.К., Школин А.В., Соловцова О.В.

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва, Россия

E-mail: batrakovamk@mail.ru

В течение последних лет активно изучается новый класс пористых материалов – металлоорганические каркасные структуры (MOF), в которых катионы металлов или кластеры координированы полиорганическими лигандами [1]. Большинство MOF включают двухвалентные катионы (например, Zn(II), Cu(II), Co(II) и Cd(II)), которые уступают в прочности связи металл-лиганд катионам с более высокими значениями валентности, таким как, например Fe(III). Самыми распространенными лигандами для синтеза таких структур являются органические ароматические кислоты такие, как тримезиновая (H3BTC), терефталевая (H2BDC) и амино-терефталевая (NH2-H2BDC) [2].

В связи с этим, в работе были синтезированы образцы на основе Fe (III) имеющие следующий состав: Fe-NH2-BDC(обр.1), Fe-BDC(обр.2) и Fe-BTC(обр.3). Структурно-энергетические характеристики полученных образцов, определенные по изотермам стандартного пара азота при 77 К, которые представлены в табл.1.

Таблица 1. Структурно-энергетические характеристики полученных образцов.

| Характеристика, размерность | Обр.1 | Обр.2 | Обр.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельная площадь поверхности, SБЭТ, м2/г | 880 | 2240 | 1010 |
| Удельный объём микропор, W0, см3/г | 0,34 | 0,83 | 0,45 |
| Эффективный радиус микропор, х0, нм | 0,79 | 0,90 | 0,77 |
| Предельная величина адсорбции в микропорах , а0, ммоль/г | 9,7 | 23,9 | 12,9 |
| Характеристическая энергия адсорбции бензола, Е0, кДж/моль | 15,1 | 13,4 | 15,5 |

В результате работы установлено, что использование лиганда BDC позволяет получить металлорганический каркас Fe-MOF с развитой микропористой структурой. Такой образец может быть подходящим для адсорбции газов CH4 или Н2.

Литература

[1] M. Eddaoudi, J. Kim, N.L. Rosi, D. Vodak, J. Wachter, M.O’Keefi, O.M. Yaghi. Science 295 (2002) 469-473.

[2]  Howarth  J. , Liu Y., Li P. , Li Z., Wang T. C. , Hupp J. T. , Farha O. K. Chemical, thermal and mechanical stabilities of metal–organic frameworks Ashlee (Reviews). Nature reviews materials, article number: 15018. Published online 9 Feb 2016.